## Slide 1: Análisis de la soldadura de fundición laminar por procedimiento tig y aporte de varilla de Inconel sometida a distintos tratamiento térmicos
Alumno: Sahuquillo garrido, raul
Tutor: manuel pascual guillamón
Valencia, Julio 2018

## Slide 2: índice
Introducción
Fundición de Grafito Laminar
Tratamientos térmicos en la fundición de Grafito Laminar utilizados en este trabajo.
Soldadura TIG
Ensayos y análisis de resultados
Pliego de condiciones
Presupuesto

## Slide 3: Introducción
Trabajo para el análisis de propiedades mecánicas de una unión de placas de fundición gris mediante metodología TIG
Material de aporte Varilla de Inconel

## Slide 4: FUNDICIÓN GRIS
La fundición gris, o fundición de graffito laminar recibe este nombre por su color bajo el microscopio.
Se identifica como la fundición en la cual el carbono se encuentra en alto grado en estado libre en forma de graffito laminar
Facil mecanizado por su alto contenido en graffito, moderadas resistencias a tracción, bajas resistencias a alargamientos.

## Slide 5: TRATAMIENTOS TÉRMICOS APLICADOS EN ESTE TRABAJO A DISTINTAS MUESTRAS DE SOLDEO
RECOCIDO 900º
PRECALENTAMIENTO A 450º

## Slide 6: Soldadura tig

## Slide 7: ENSAYOS PARA LA OBTENCIÓN DE CONCLUSIONES A CERCA DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO
ENSAYO DE TRACCIÓN
ENSAYO DE MICRODUREZA VICKERS
OBTENCION DE LAS MICROESTRUCTURAS

## Slide 8: RESULTADOS DE ENSAYOS DE TRACCIÓN
Sin tratamiento térmico
Precocido 450º
Recocido 900º
Chart: Tension- Deformación
Chart: Tension-Deformacion
Chart: Tensión-Deformación

## Slide 9: RESULTADOS ENSAYO DUREZAS VICKERS

## Slide 10: MICROESTRUCTURAS OBTENIDAS sin tratamiento térmico
INTERFASE
MATERIAL BASE Y INTERFASE
PERLITA
GRAFITO
CEMENTITA

## Slide 11: MICROESTRUCTURAS OBTENIDAS precOCIDO 450º
MATERIAL BASE E INTERFASE
MATERIAL DE APORTE E INTERFASE
GRAFITO
LAMINAR
PERLITA

## Slide 12: MICROESTRUCTURAS OBTENIDAs recocido 900º
MATERIAL BASE E INTERFASE
MATERIAL DE APORTE E INTERFASE
GRAFITO LAMINAR
GRAFITO REPARTIDO MÁS UNIFORME
GRAFITO LAMINAR

## Slide 13: Pliego de condiciones
FENÓMENOS Y DEFECTOS PRODUCIDOS POR EL ENCENDIDO Y LONGITUD DEL ARCO
INTENSIDAD DE CORRIENTE
NORMATIVA DE ACTIVIDAD CONSIDERADA EN CADA PROCESO
NORMATIVA DE SEGURIDAD UTILIZADA

## Slide 14: presupuestos