## Slide 2
Javier Lizama Gran
Trabajo Final de Grado

## Slide 3
Javier Lizama Gran
Trabajo Final de Grado
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y MICROESTRUCTURALES DE LA SOLDADURA DE FUNDICIÓN GRIS POR PROCEDIMIENTO TIG CON APORTE DE VARILLA DE Ni AL 57%, SOMETIDA A DISTINTOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS.

## Slide 4
ÍNDICE
- Introducción.
- Metodología.
- Microestructuras.
- Ensayos.
- Conclusiones.
- Pliego de condiciones.
- Presupuestos.

## Slide 5
OBJETIVOS
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Finalidad del proyecto. Que se va a hacer?
Cómo se va a hacer?
Conclusiones según resultados.
Presupuestos

## Slide 6
FUNDICIÓN GRIS
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Definición
Elaboración
Propiedades
Aplicaciones
Presupuestos

## Slide 7
DEFINICIÓN
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Las fundiciones grises, son aleaciones de hierro que contienen entre un 2,5 y un 4% de carbono. Se denominan fundiciones grises debido a que el grafito adopta la forma de numerosas láminas curvadas, que son las que proporcionan a este tipo de fundición su característica fractura grisácea.
Presupuestos

## Slide 8
ELABORACIÓN
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos

## Slide 9
PROPIEDADES
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
Resistencia a la tracción
Resistencia a la compresión
Resistencia al choque
Dureza

## Slide 10
APLICACIONES
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
- Bloque de motor de combustión interna
- Herramientas destinadas para la agricultura

## Slide 11
METODOLOGÍA
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
Cortar placas de fundición gris obtenidas en bruto de colada.
1º FASE
Soldar mediante procedimiento TIG.
2º FASE
Cortar probetas.
Embutir muestras.
3º FASE
FASES
DE TRABAJO

## Slide 12
PRIMERA FASE
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
Sierra de banda
- Dos placas de fundición gris obtenidas en bruto de colada de dimensiones:
300 x 100 x 5 mm

## Slide 13
SEGUNDA FASE
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
Soldadura TIG
Aporte de varilla de Ni al 57%
Horno del laboratorio
Cuatro tratamientos térmicos

## Slide 14
TERCERA FASE
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
Tronzadora de disco
Embutidora
Muestra de la fundición gris

## Slide 15
PROBETA 1
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
Fundición gris sin tratamiento térmico

## Slide 16
PROBETA 2
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
Fundición gris con recocido a 900 ºC

## Slide 17
PROBETA 3
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
Fundición gris con precalentamiento a 450 ºC

## Slide 18
PROBETA 4
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
Fundición gris con precalentamiento a 450 ºC
Y recocido a 900 ºC

## Slide 19
DUREZA
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
Durómetro Vickers
 | d (mm) | Material (HV) | d (mm) | Interfase (HV) | d (mm) | Soldadura (HV)
1 | 1800 | 264,6 | 1200 | 595,3 36.41 | 2200 | 177,1
 |  |  | 1250 |  |  | 
2 | 2350 | 155,2 | 1500 | 356,8 17.11 | 2350 | 155,2
 |  |  | 1550 |  |  | 
3 | 1850 | 250,5 | 1550 | 407,8 36.06 | 2200 | 177,1
 |  |  | 1450 |  |  | 
4 | 2400 | 148,8 | 1400 | 437,4 12.52 | 2150 | 185,5
 |  |  | 1450 |  |  | 
 | d (mm) | Material (HV) | d (mm) | Interfase (HV) | d (mm) | Soldadura (HV)
1 | 1800 | 264,6 | 1200 |  | 2200 | 177,1
 |  |  | 1250 |  |  | 
2 | 2350 | 155,2 | 1500 |  | 2350 | 155,2
 |  |  | 1550 |  |  | 
3 | 1850 | 250,5 | 1550 |  | 2200 | 177,1
 |  |  | 1450 |  |  | 
4 | 2400 | 148,8 | 1400 |  | 2150 | 185,5
 |  |  | 1450 |  |  | 

## Slide 20
TRACCIÓN
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
Máquina Universal de Ensayos
Muestra de las probetas ensayadas a tracción

## Slide 21
TRACCIÓN
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
 | PROBETA 1.1 | PROBETA 1.2 | PROBETA 1.3
Dimensiones (bxe) (mm) | 15x6 | 15x5.7 | 13.2x5.7
Sección (mm2) | 90 | 85.5 | 75.24
Fr (kp) | 1850 | 2230 | 2140
r (MPa) | 205.5 +- | 260.81 | 284.42
r media(MPa) | 250.24 40.5 |  | 
ε(%) | 5 | 5 | 0
εmedia (%) | 1.67 1.44 |  | 
 | PROBETA 1.1 | PROBETA 1.2 | PROBETA 1.3
Dimensiones (bxe) (mm) | 15x6 | 15x5.7 | 13.2x5.7
Sección (mm2) | 90 | 85.5 | 75.24
Fr (kp) | 1850 | 2230 | 2140
r (MPa) | 205.5 +- | 260.81 | 284.42
r media(MPa) |  |  | 
ε(%) | 5 | 5 | 0
εmedia (%) |  |  | 
FUNDICIÓN GRIS OBTENIDA EN BRUTO DE COLADA
Chart: Deformación (ε)
| 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4
Probeta 1.1 | 0 | 111.11 | 205.5 | 205.5
Probeta 1.2 | 0 | 116.96 | 204.67 | 260.81 | 260.81
Probeta 1.3 | 0 | 79.74 | 159.49 | 245.88 | 284.42 | 284.42
Gráfica Tensión-Deformación

## Slide 22
TRACCIÓN
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
Gráfica Tensión-Deformación
 | PROBETA 2.1 | PROBETA 2.2 | PROBETA 2.3
Dimensiones (bxe) (mm) | 15.5x5.1 | 14.1x5.8 | 12.5x5.1
Sección (mm2) | 79.05 | 81.78 | 63.75
Fr (kp) | 1090 | 1120 | 1080
r (MPa) | 137.89 | 136.69 | 169.41
r media(MPa) | 147.99 18.55 |  | 
ε (%) | 7.5 | 2.5 | 2.5
εmedia (%) | 4.16 2.89 |  | 
 | PROBETA 2.1 | PROBETA 2.2 | PROBETA 2.3
Dimensiones (bxe) (mm) | 15.5x5.1 | 14.1x5.8 | 12.5x5.1
Sección (mm2) | 79.05 | 81.78 | 63.75
Fr (kp) | 1090 | 1120 | 1080
r (MPa) | 137.89 | 136.69 | 169.41
r media(MPa) |  |  | 
ε (%) | 7.5 | 2.5 | 2.5
εmedia (%) |  |  | 
FUNDICIÓN GRIS RECOCIDA A 900 ºC
Chart: Deformación (ε)
| 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4
Probeta 2.1 | 0 | 82.22 | 137.89 | 137.89
Probeta 2.2 | 0 | 122.28 | 136.69 | 136.69
Probeta 2.3 | 0 | 156.86 | 169.41 | 169.41

## Slide 23
TRACCIÓN
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
Gráfica Tensión-Deformación
 | PROBETA 3.1 | PROBETA 3.2 | PROBETA 3.3
Dimensiones (bxe) (mm) | 15.8x6.4 | 17x6.2 | 14.5x5.6
Sección (mm2) | 101.12 | 105.4 | 81.2
Fr (kp) | 2340 | 2800 | 2290
r (Mpa) | 231.41 | 265.65 | 282.02
r media(MPa) | 259.69 25.82 |  | 
ε (%) | 3.75 | 2.5 | 2.5
εmedia (%) | 2.92 0.72 |  | 
 | PROBETA 3.1 | PROBETA 3.2 | PROBETA 3.3
Dimensiones (bxe) (mm) | 15.8x6.4 | 17x6.2 | 14.5x5.6
Sección (mm2) | 101.12 | 105.4 | 81.2
Fr (kp) | 2340 | 2800 | 2290
r (Mpa) | 231.41 | 265.65 | 282.02
r media(MPa) |  |  | 
ε (%) | 3.75 | 2.5 | 2.5
εmedia (%) |  |  | 
FUNDICIÓN GRIS PRECALENTADA A 450 ºC
Chart: Deformación (ε)
| 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4
Probeta 3.1 | 0 | 84.06 | 148.34 | 231.41 | 231.41
Probeta 3.2 | 0 | 104.36 | 170.78 | 265.65 | 265.65
Probeta 3.3 | 0 | 49.26 | 98.52 | 190.88 | 282.02 | 282.02

## Slide 24
TRACCIÓN
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
Gráfica Tensión-Deformación
 | PROBETA 4.1 | PROBETA 4.2 | PROBETA 4.3
Dimensiones (bxe) (mm) | 16x5.4 | 14x6.1 | 14x6.4
Sección (mm2) | 86.4 | 85.4 | 89.6
Fr (kp) | 1460 | 1410 | 1500
r (Mpa) | 168.98 | 165.11 | 167.41
r media(MPa) | 167.17 1.94 |  | 
ε (%) | 0 | 2.5 | 3.75
εmedia (%) | 2.1 1.91 |  | 
 | PROBETA 4.1 | PROBETA 4.2 | PROBETA 4.3
Dimensiones (bxe) (mm) | 16x5.4 | 14x6.1 | 14x6.4
Sección (mm2) | 86.4 | 85.4 | 89.6
Fr (kp) | 1460 | 1410 | 1500
r (Mpa) | 168.98 | 165.11 | 167.41
r media(MPa) |  |  | 
ε (%) | 0 | 2.5 | 3.75
εmedia (%) |  |  | 
FUNDICIÓN GRIS PRECALENTADA A 450 ºC Y RECOCIDA A 900 ºC
Chart: Deformación (ε)
| 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4
Probeta 4.1 | 0 | 86.8 | 127.31 | 168.98 | 168.98
Probeta 4.2 | 0 | 81.96 | 140.51 | 165.11 | 165.11
Probeta 4.3 | 0 | 66.96 | 89.28 | 167.41 | 167.41

## Slide 25
FLEXIÓN
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
 | Probeta 1.4 | Probeta 2.4 | Probeta 3.4 | Probeta 4.4
Dimensiones (bxe) (mm) | 15x5.7 | 15.5x5.1 | 15.8x6.4 | 14x6.4
Sección (mm2) | 85.5 | 79.05 | 101.12 | 89.6
Fr (kp) | 250 | 180 | 175 | 120
r (Mpa) | 2.92 | 2.28 | 1.73 | 1.34
Máquina Universal de Ensayos

## Slide 26
CONCLUSIONES
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
La utilización de cada probeta dependerá de la aplicación que vaya a tener el material.
Soldar con varillas de Ni es más estable que soldar con varillas de fundición o de acero.
Tensión del límite elástico igual a tensión de rotura.

## Slide 27
NORMAS
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
Ensayo de dureza bajo la norma UNE 7-054-73
Ensayo de tracción bajo la norma ASTM E8
Ensayo de flexión bajo la norma EN ISO 178
Soldadura TIG bajo la norma UNE EN-ISO 3834-1

## Slide 28
EQUIPO DE SOLDADURA
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos

## Slide 29
PRL
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
Protecciones colectivas
Equipos de protección individual (EPIs)

## Slide 30
PRESUPUESTOS
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
A. MATERIALES |  |  |  |  | 
Ref. | Descripción | Ud. | Cant. | Precio [€/Ud] | Precio Total [€]
A.1. | Dos placas de fundición gris obtenidas en bruto de colada de dimensiones 300x100x5 mm | Kg | 3 | 5.39 | 16.17
A.2. | Varilla de Níquel al 57%. | Uds | 10 | 6 | 60
 |  | TOTAL A. |  |  | 76.17
B. TRATAMIENTOS TÉRMICOS |  |  |  |  | 
Ref. | Descripción | Ud. | Cant. | Precio [€/Ud] | Precio Total [€]
B.1. | Recocido a 900 ºC | h | 4 | 20 | 80
B.2. | Precalentamiento a 450 ºC | h | 2 | 20 | 40
B.3. | Precalentamiento a 450 ºC + Recocido a 900 ºC | h | 6 | 40 | 240
 |  | TOTAL B. |  |  | 360
C. PROCESO DE SOLDEO |  |  |  |  | 
Ref. | Descripción | Ud. | Cant. | Precio [€/Ud] | Precio Total [€]
C.1. | Energía consumida para el proceso de soldeo TIG. | KWh | 35.71 | 0.14 | 5
C.2. | Gas Argón utilizado para soldar mediante procedimiento TIG. | Litros | 11.1 | 1.8 | 20
C.3. | Mano de obra de la soldadura. | h | 10 | 50 | 500
 |  | TOTAL B. |  |  | 525

## Slide 31
PRESUPUESTOS
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
D. PROCESOS DE MECANIZADO |  |  |  |  |  | 
Ref. | Descripción | Nº piezas | Tiempo [min] |  | Precio Operario [€/h] | Precio Total [€]
 |  |  | Pieza | Total |  | 
D.1. | Proceso de corte de cuatro placas de fundición gris en 16 probetas de dimensiones 80x15x5 mm mediante una sierra de banda. | 16 | 7 | 120 | 40 | 80
D.2. | Proceso de embutir las probetas. | 4 | 20 | 80 | 40 | 53.33
D.3. | Proceso de desbastado y pulido de las probetas embutidas. | 4 | 60 | 240 | 40 | 160
 |  | TOTAL C. |  |  |  | 293.33
E. ENSAYOS |  |  |  |  |  | 
Ref. | Descripción | Nº piezas | Tiempo [min] |  | Precio Operario [€/h] | Precio Total [€]
 |  |  | Pieza | Total |  | 
E.1. | Ensayo de dureza Vickers | 4 | 20 | 80 | 50 | 66.66
E.2. | Ensayo de tracción | 12 | 15 | 180 | 50 | 150
E.3. | Ensayo de flexión | 4 | 15 | 60 | 50 | 50
 |  | TOTAL D. |  |  |  | 266.66

## Slide 32
PRESUPUESTOS
Introducción
Metodología
Microestructuras
Ensayos
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuestos
Descripción | Coste Total [€]
A. MATERIALES | 76.17
B. TRATAMIENTOS TÉRMICOS | 360
C. PROCESO DE SOLDEO | 525
D. PROCESOS DE MECANIZADO | 293.33
E. ENSAYOS | 266.66
TOTAL PRESUPUESTO (+IVA 21%) | 1840.6
Presupuesto final

## Slide 33
¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!
Trabajo Final de Grado