## Slide 1: ESTUDIO DE LA PENETRABILIDAD DEL AGUA EN EL HORMIGÓN ENDURECIDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA NO DESTRUCTIVA DEL GEORRADAR
Autor: Eliseo Sánchez Martí
Tutores: Isabel Rodríguez
Jesús Mené
MASTER EN EDIFICACIÓN
Especialidad Tecnología

## Slide 2: índice
Introducción
El hormigón y el problema de la durabilidad
La técnica no destructiva del georradar
Programa experimental
Resultados
Interpretación de resultados
Conclusiones
Referencias
Anejos

## Slide 3: 1. Introducción
Dentro del proyecto de investigación de la Universitat Politécnica de València: PAID06-12
«Análisis de la durabilidad del hormigón por medio de la técnica no destructiva del georradar»

## Slide 4: 1. Introducción
Objetivo fundamental:
Analizar la técnica del georradar en la estimación de la penetrabilidad del agua y localización del frente de avance de la misma en la cobertura del hormigón que protege las armaduras del hormigón.

## Slide 5: 2. HORMIGÓN
Conglomerante artificial:
  Conglomerante
  Árido fino
  Árido grueso
  Agua
  Adiciones
  Aditivos

## Slide 6: 2. HORMIGÓN
Parámetros de calidad estudiados de forma tradicional:
Relación agua/cemento
Contenido mínimo de cemento
Fraguado correcto
Resistencia a compresión
«Capacidad de transporte de iones y fluidos»

## Slide 7: 2. HORMIGÓN
Corrosión de armaduras
Reacción álcali de los áridos
Ataques sulfáticos
Acción hielo-deshielo

## Slide 8: 2. HORMIGÓN
Durabilidad según EHE-08:
Capítulo 37.3.3
Profundidad de penetración según
UNE-EN 12390-8
«Profundidad de penetración de agua bajo presión»

## Slide 9: 2. HORMIGÓN
    500 kPa
    72 horas
    Rotura de la pieza

## Slide 10: 2. HORMIGÓN
Clase de exposición ambiental | Especificación para la profundidad máxima | Especificación para la profundidad media
IIIa, IIIb, IV, Qa, E, H, F, Qb (en el caso de elementos en masa o armados) | 50 mm | 30 mm
IIIc, Qc, Qb (solo en el caso de elementos pretensados) | 30 mm | 20 mm

## Slide 11: 3. GEORRADAR
    Esquema de propagación de una onda electromagnética:

## Slide 12: 3. GEORRADAR
Uso del georradar como alternativa
Propiedades dieléctricas varían con:
  Contenido de humedad
  Contenido de cloruros
  Porosidad
Reducción de costes
Rapidez
Ensayo no destructivo

## Slide 13: 4. PROGRAMA EXPERIMENTAL
Preparación de probetas
Estudios preliminares de inmersión en agua
Preparación del equipo de georradar
Proceso de adquisición de datos con el georradar

## Slide 14: 4. PROGRAMA EXPERIMENTAL
Preparación de probetas
24 probetas de 200 x 200 x 120 mm
CEM I 42,5 R/SR A/C = 0,65

## Slide 15: 4. PROGRAMA EXPERIMENTAL
Preparación de probetas

## Slide 16: 4. PROGRAMA EXPERIMENTAL
Estudios preliminares de inmersión en agua

## Slide 17: 4. PROGRAMA EXPERIMENTAL
Estudios preliminares de inmersión en agua
Chart: Tiempo transcurrido en minutos
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480
PROBETA 1 | 0 | 6.2 | 8.9 | 10.9 | 12.3 | 13.9 | 15 | 16.2 | 17.3 | 18.4 | 19.1 | 20 | 20.7 | 21.6 | 22.3 | 22.9 | 23.5 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 25.8 | 26.4 | 27 | 27.3 | 27.8
PROBETA 2 | 0 | 5.5 | 8 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 15.6 | 16.4 | 17.3 | 17.8 | 18.6 | 19.3 | 19.7 | 20.3 | 20.9 | 21.2 | 21.7 | 22.2 | 22.7 | 23 | 23.4 | 23.8 | 24.2

## Slide 18: 4. PROGRAMA EXPERIMENTAL
Preparación del equipo de georradar
GSSI SIR-3000 Antena de 2 GHz

## Slide 19: 4. PROGRAMA EXPERIMENTAL
Proceso de adquisición de datos con el georradar

## Slide 20: 4. PROGRAMA EXPERIMENTAL
Proceso de adquisición de datos con el georradar

## Slide 21: 5. RESULTADOS
Determinación del contenido de agua libre y profundidad de penetración del frente de agua:

## Slide 22: 5. RESULTADOS
Chart: Tiempo de inmersión (minutos)
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 305 | 325 | 345 | 365 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 | 505
PENETRACIÓN DEL AGUA (MM) | 4.8 | 12.8 | 12.6 | 19.1 | 20.4 | 22.1 | 24.3 | 25.9 | 27.4 | 27.9 | 28.5 | 31.7 | 35.8 | 36.3 | 36.3 | 40.4 | 41.7 | 47.9 | 42.2 | 42.8 | 45.2 | 47.3 | 45.6 | 46.7
COEFICIENTE ABSORCIÓN | 0.0031 | 0.0046 | 0.005 | 0.0063 | 0.0068 | 0.0074 | 0.0082 | 0.0088 | 0.0091 | 0.0099 | 0.0098 | 0.0112 | 0.0133 | 0.0142 | 0.0151 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0179 | 0.0177 | 0.018 | 0.018 | 0.0198 | 0.0201 | 0.0193

## Slide 23: 5. RESULTADOS
Radan to ASCII Conversion Utility 1.3
+
MS Excel

## Slide 24: 5. RESULTADOS
Chart: Tiempos dobles de propagación en ns

## Slide 25: 5. RESULTADOS
Onda Aire
Onda Directa
Onda Reflejada

## Slide 26: 5. RESULTADOS
D2
D1
D3
R2
R3
R1
ONDA DIRECTA
ONDA REFLEJADA
Chart: Tiempos dobles de propagación en ns

## Slide 27: 5. RESULTADOS
Efecto del aumento del contenido de agua en los registros de georradar :
Chart: Tiempos dobles de propagación en ns

## Slide 28: 5. RESULTADOS
Velocidad
Intervalos entre los máximos de la onda directa y reflejada
D1-R1, D1-R2, D1-R3
D2-R1, D2-R2, D2-R3
D3-R1, D3-R2, D3-R3
Atenuación
Máximos de la onda reflejada
R1, R2 y R3

## Slide 29: 6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Análisis de la variación de velocidad:

## Slide 30: 6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Chart: Número de la probeta
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24
R1-D1 | -0.33272 | -0.4367 | -0.56281 | -0.59147 | -0.56921 | -0.59093 | -0.51449 | -0.58321 | -0.66078 | -0.81089 | -0.82306 | -1.042 | -1.2329 | -1.2915 | -1.2827 | -1.4394 | -1.3585 | -1.5124 | -1.4773 | -1.4658 | -1.4548 | -1.5285 | -1.461 | -1.5056
R1-D2 | -0.45963 | -0.72115 | -0.69679 | -0.82765 | -0.80996 | -0.86246 | -0.79866 | -0.83998 | -0.94545 | -1.1394 | -1.1474 | -1.5043 | -1.6824 | -1.7473 | -1.7645 | -1.9425 | -1.8268 | -2.0703 | -2.003 | -2.0238 | -2.0297 | -2.0694 | -2.0112 | -2.0686
R1-D3 | -0.65144 | -0.9846 | -1.0725 | -1.224 | -1.1581 | -1.2065 | -1.1202 | -1.2234 | -1.4121 | -1.7209 | -1.6808 | -2.2344 | -2.4948 | -2.6583 | -2.6028 | -2.8842 | -2.749 | -3.0516 | -3.0085 | -2.969 | -2.9442 | -3.0906 | -2.9698 | -2.9868
R2-D1 | -0.22151 | -0.33954 | -0.45939 | -0.52708 | -0.5616 | -0.5632 | -0.53064 | -0.56294 | -0.65845 | -0.77649 | -0.74335 | -0.87214 | -1.0664 | -1.1236 | -1.1096 | -1.3128 | -1.2243 | -1.4259 | -1.3359 | -1.361 | -1.3416 | -1.4352 | -1.3579 | -1.4163
R2-D2 | -0.29675 | -0.54996 | -0.55068 | -0.71376 | -0.77014 | -0.79003 | -0.77961 | -0.77961 | -0.90714 | -1.0539 | -1.0041 | -1.2208 | -1.4119 | -1.4762 | -1.4793 | -1.7197 | -1.5989 | -1.8911 | -1.7573 | -1.8195 | -1.8102 | -1.8843 | -1.8109 | -1.8837
R2-D3 | -0.39568 | -0.7141 | -0.80909 | -1.008 | -1.0589 | -1.0639 | -1.0554 | -1.0866 | -1.2922 | -1.5165 | -1.4078 | -1.7328 | -2.001 | -2.1452 | -2.083 | -2.4381 | -2.2951 | -2.6642 | -2.5189 | -2.5525 | -2.5139 | -2.6828 | -2.5547 | -2.6045
R3-D1 | -0.090335 | -0.26716 | -0.35106 | -0.43856 | -0.44272 | -0.44826 | -0.43604 | -0.47525 | -0.5705 | -0.63678 | -0.62818 | -0.66207 | -0.82409 | -0.87556 | -0.93798 | -1.0623 | -1.0075 | -1.1574 | -1.1189 | -1.0974 | -1.0726 | -1.1675 | -1.1373 | -1.1584
R3-D2 | -0.11665 | -0.42056 | -0.40544 | -0.57527 | -0.58883 | -0.60979 | -0.62001 | -0.63704 | -0.76078 | -0.83841 | -0.8233 | -0.90315 | -1.0585 | -1.1164 | -1.214 | -1.3504 | -1.2783 | -1.4919 | -1.43 | -1.4241 | -1.406 | -1.4891 | -1.4723 | -1.4962
R3-D3 | -0.13849 | -0.52185 | -0.5688 | -0.77701 | -0.774 | -0.78576 | -0.80333 | -0.85141 | -1.0375 | -1.1541 | -1.1061 | -1.2273 | -1.4338 | -1.5554 | -1.6385 | -1.8315 | -1.7573 | -2.0161 | -1.9652 | -1.9136 | -1.873 | -2.0331 | -1.99 | -1.9847

## Slide 31: 6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

## Slide 32: 6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Intervalos de tiempo considerado para el cálculo de velocidades | Ecuación de ajuste polinómica de segundo orden y(x) = a + bx +cx2 |  |  |  |  |  | 
 | a |  | b |  | c |  | R2
 | Valor | * | Valor | * | Valor | * | 
R1-D1 | -0,24309 | 0,12672 | -0,00943 | 0,00932 | -4,09665E-4 | 1,56516E-4 | 0,93123
R1-D2 | -0,33159 | 0,153 | -0,01652 | 0,01126 | -4,78719E-4 | 1,88979E-4 | 0,9427
R1-D3 | -0,42281 | 0,2474 | -0,028 | 0,0182 | -6,61222E-4 | 3,05568E-4 | 0,93364
R2-D1 | -0,15068 | 0,07905 | -0,01226 | 0,00582 | -3,3369E-4 | 9,76367E-5 | 0,96919
R2-D2 | -0,19479 | 0,08902 | -0,01945 | 0,00655 | -3,71451E-4 | 1,09948E-4 | 0,97648
R2-D3 | -0,22166 | 0,13945 | -0,03069 | 0,01026 | -4,78373E-4 | 1,72238E-4 | 0,97165
R3-D1 | -0,03603 | 0,06232 | -0,01552 | 0,00458 | -1,90968E-4 | 7,69731E-5 | 0,97257
R3-D2 | -0,04685 | 0,06722 | -0,02196 | 0,00495 | -2,00206E-4 | 8,30295E-5 | 0,97978
R3-D3 | -0,01636 | 0,10126 | -0,03231 | 0,00745 | -2,36381E-4 | 1,25071E-4 | 0,97562

## Slide 33: 6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Análisis de la variación del nivel de energía:

## Slide 34: 6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Chart: Número de la probeta
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24
PROMEDIO | -3.2977 | -3.5535 | -3.0982 | -1.9768 | -1.7113 | -3.2377 | -2.8618 | -2.7981 | -4.0853 | -4.7234 | -6.6921 | -2.9067 | -6.2495 | -6.2306 | -7.9092 | -6.211 | -7.0148 | -6.4747 | -8.3832 | -7.8337 | -7.8749 | -8.3633 | -9.8938 | -9.4366

## Slide 35: 6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Chart: Número de la probeta
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24
PROMEDIO | 0.23792 | -0.81328 | -1.9043 | -1.0144 | -0.98915 | -2.4155 | -3.177 | -2.6825 | -2.195 | -1.2121 | -2.9503 | -0.6651 | -4.5443 | -4.5249 | -6.8398 | -3.0814 | -4.7098 | -3.9793 | -5.5003 | -4.2915 | -4.2536 | -5.8361 | -8.9616 | -6.6779

## Slide 36: 6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Chart: Número de la probeta
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24
PROMEDIO | -13.3493 | -3.7295 | -0.75228 | 2.699 | 2.2703 | -0.37561 | 0.99332 | 0.18843 | -7.9142 | -11.6616 | -13.5283 | -14.3763 | -7.6108 | -5.9094 | -10.2363 | -8.8262 | -6.0533 | -8.1758 | -8.0178 | -8.5796 | -10.0043 | -10.6377 | -9.0221 | -11.3555

## Slide 37: 7. CONCLUSIONES
Experiencia muy interesante con el georradar
Análisis de la variación de velocidad:
«Resultados muy buenos»
Análisis de la variación del nivel de energía:
«Resultados prometedores»

## Slide 38: 7. CONCLUSIONES
Mayores tiempos de inmersión
Ratificar los resultados estudiando la cara húmeda
Uso de distintas antenas
Diferentes calidades y tipos de hormigón
Pruebas en hormigón en servicio

## Slide 39
FIN
Muchas gracias por su atención