ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DEL

CASTELLET DE TORÍS

ÍNDICE

- ANTECEDETES

  - OBJETIVO…………………………………………………………………..……..3

  - METODOLOGÍA………………………………………………………………. 4

- LOCALIZACIÓN……………………………………………………………………….….…5

- DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TURÍS…………………...…8

- HISTÓRIA: EVOLUCIÓN HISTORICO-CONSTRUCTIVA……………….....11

  - PRIMERA FASE

  - SEGUNDA FASE

  - TERCERA FASE

  - CUARTA FASE

  - QUINTA FASE

  - TRAS EL ABANDONO DEL CASTILLO

- INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL MONUMENTO CON ANTERIORIDAD Y FUTURAS INTERVENCIONES PROGRAMADAS……………………………….38

- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CASTELLET: ESTADO ACTUAL…………..43

  - ESTUDIOS DOCUMENTALES

- LEVANTAMIENTO DE PLANOS………………………………………………………49

  - PLANTA DE PARTIDA

  - CROQUIS

  - PLANOS

- LA CONSTRUCCIÓN……………………………………………………………………..82

  - INTRODUCCIÓN

  - EL TAPIAL

  - LA CIMENTACIÓN

  - LOS MUROS

- CONCLUSIONES…………………………………………………………………………..98

  - VALORACIÓN PERSONAL

- BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………...10

1.ANTECEDENTES

OBJETIVO

Las tierras de la comunidad valenciana son, seguramente, la región europea con mayor cantidad y diversidad de castillos. Por desgracia, en nuestros días, la mayoría permanecen en el olvido convirtiéndose en ruinas abandonadas y a veces incluso saqueadas y siendo objeto de vandalismo, quedando muy lejos de lo que en su día fueron símbolos del poder político, religioso y militar.

En mi proyecto quiero mostrar una pequeña parte de nuestra cultura que yace en el olvido y que es patrimonio de los valencianos. Simplemente el hecho de contemplar un castillo e intentar imaginar cómo era y cómo se desarrollaba la vida en torno a ellos, despertó en mí la curiosidad de realizar este estudio de investigación, centrándome en el castillo de Turís por la importancia histórica, emblemática y simbólica que para su población tiene y porque dentro del estado ruinoso en que se encuentra, aún conserva  ciertos aspectos que permiten distinguir su planta, aunque no del todo clara. Los castillos son una parte muy importante de nuestra historia y tenemos que colaborar todos para recuperarlos aunque sólo sea en estado de ruina, puesto que este hecho significaría que tenemos un testigo presente y no olvidado de un pasado digno y admirable.

El objetivo general se basa en analizar pormenorizadamente los datos recopilados tanto en el estudio de las fuentes escritas, como sobre todo de las fuentes materiales, para aproximarnos así a los métodos de diseño utilizados en su momento y a la sistematización, o no, de los mismos.

Como objetivos específicos tenemos el determinar el origen de las obras, analizar los materiales y sistemas constructivos empleados, y determinar la tipología o tipologías arquitectónicas, si diera lugar, así como su evolución.

También son considerados como objetivos específicos la realización del levantamiento gráfico de los casos más significativos, y el catálogo fotográfico que le acompaña, pues aunque forman parte del método para obtener el objetivo principal, tienen valor en sí mismos.

METODOLOGÍA

Iniciando nuestra investigación con una visita previa a la fortaleza objeto de estudio, procederemos a realizar reportajes fotográficos de los elementos constructivos más significativos, con la finalidad de tener siempre a mano todas las vistas necesarias e información fotográfica sin necesidad de desplazarse.

Conscientes de que la mejor forma de avanzar actualmente en el tema de nuestra investigación era conocer de primera mano las construcciones, y sabedores también de que una vez frente a ellas la mejor forma de profundizar desde la globalidad hasta el detalle era el dibujo, se determinó como herramienta esencial el levantamiento gráfico. Se realizaran croquis “in situ” para un estudio rápido y una comprensión clara de la distribución de la fortaleza.

No obstante, el dibujo arquitectónico que se nos muestra esencial aquí, al igual que lo sería en su época de construcción, no puede tratarse aisladamente, requiriendo del análisis de los condicionantes sociales, y del apoyo que las fuentes escritas existentes pudieran aportar.

De este modo, la estructura utilizada ha partido de la preceptiva concreción de los antecedentes históricos para centrar los condicionantes del momento cultural que nos ocupa; posteriormente se han analizado las fuentes escritas que podían aportar datos a nuestro estudio, se ha realizado un estudio vía web para recoger todo tipo de información relacionada, se ha visitado el ayuntamiento de la localidad a la que pertenece el castillo para ver a los técnicos municipales para que nos facilitaran toda la información que estuviera a su disposición, se han estudiado libros referente a fortalezas de la comunidad valenciana, todo esta información nos ha permitido ampliar nuestros conocimientos sobre la materia; y finalmente se ha realizado un estudio en profundidad sobre las fuentes materiales que aún se conservan en pie.

Así se ha partido de lo general a lo particular repitiendo su estudio sistemático de la fortaleza, y aunque este método ha sido largo y laborioso, nos aporta las garantías necesarias para lograr los objetivos propuestos.

2.LOCALIZACIÓN

El término municipal de Turís (Ribera Alta) se encuentra situado en el centro de la provincia de Valencia, sobre una amplia plataforma suavemente ondulada, llamada “Conca terciària Valenciana” o también “Depressió costera valenciana”. Desde el punto de vista administrativo la citada anteriormente se divide en las comarcas del Pla de Quart, la Ribera Alta, la Foia de Bunyol i el Camp de Túria. Esta plataforma constituye la transición entre las tierras de la plana litoral y los contrafuertes montañosos del interior, y está limitada por las cordilleras de “Les Cabrilles-Malacara” por el Oeste, la sierra de “L’Ave-Caballon” por el Sur, y “La Calderona” por el Norte.

CASTELLET DE TURIS, AL SUR DE LA POBLACIÓN.

3. DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TURÍS.

Municipio de la comarca de la Ribera Alta, en los cofines de la hoya de Buñol. Su término limita al Norte con el de Godelleta, al Este con los de Torrente, Montserrat y Montroy, al Sur con el de Dos aguas y al Oeste con el de Alborache. Su relieve es ondulado, como la moyoria de la zona del interior valenciano. La altitud media del piedemonto en la parte que corresponde a Turís, se encuentra entre las curvas de nivel de los 280m y los 190m, en descenso de Oeste a Este. Sobre el mismo se levanta la misma sierra del Castellet, aunque apenas se levanta unos 342m de altura sobre el nivel del mar.

La Comarca de la Ribera Alta limita al norte con la Foia de Bunyol; al sur con La Costera y La Safor; al este con la Ribera Baixa y L'Horta Sud; y al oeste con la Canal de Navarrés.

La capital comarcal es Alzira. Su paisaje es eminentemente llano y por esa vega, abierta hacia el norte y al este, discurren el río Xúquer y sus afluentes, aunque su perímetro, muy irregular, está marcado por las sierras que limitan la comarca con fuertes pendientes, a pesar de que sus alturas sobrepasan apenas los 500 mts. 
Poblada desde el Paleolítico, los restos arqueológicos son abundantes. Parece ser que durante la cultura ibérica estas tierras eran limítrofes entre los edetanos y los contestanos. La comarca fue romanizada (era atravesada por la Vía Augusta), aunque los únicos establecimientos fueron villas agrícolas. Esta riqueza natural fue aprovechada por los invasores musulmanes, que introdujeron notables mejoras en la explotación agraria, muchas de las cuales son aprovechadas aún hoy, y que al igual que los romanos sólo fundaron alquerías dedicadas a la actividad agrícola, con la excepción de la importante ciudad de Alzira, que tuvo gobernación propia.

Turís se encuentra en un extremo del término de la parte nororiental entre los límites de Godelleta y Alborache.

Las comunicaciones son:

NORTE: Carretera Xiva-Turís W3035

OEST: Carretera Alborache-Turís VP3035

ESTE: Carretera Comarcal Tavernes – Liria C3328

Se han hallado restos de poblamiento desde la Edad del bronce. Destaca sobre todo La excavación en La Carència donde se supone que se halla la ciudad ibero romana conocida como ´Kili/Gili´.

El yacimiento tiene una extensión de 8,5 hectáreas, en continuidad de ocupación desde el Bronce Final (IV a.e.c.), pasando por las épocas ibérica, romana republicana y romana imperial, hasta alcanzar el siglo III.

Demográficamente la población ha evolucionado. En los últimos diez años la población del municipio ha aumentado considerablemente, se ha pasado de 4.150 habitantes en el año 1990, a 6546 en el año 2010.

Su economía se basa fundamentalmente en la agricultura. La superficie cultivada se eleva al 73,1% de la total del término. En los cultivos de secano predominan viñedos, olivos, frutales y cereales. La vid es el principal cultivo y se destina tanto a vinificación como a uva de mesa. El vino es embotellado por una bodega cooperativa a la que están asociados la mayoría de vinicultores de la población. En terrenos de regadío, tanto en la zona del río Magro como en el llano de la Masía de la Calabarra se cultivan naranjos, frutales, maíz, hortalizas y otros productos. La ganadería cuenta con cabezas de vacuno, porcino y colmenas. La industria es poco importante.

El clima es mediterráneo. El clima mediterráneo es una variedad del clima subtropical (en el clima mediterráneo típico), o del clima templado que se caracteriza por sus inviernos templados; y los veranos secos y calurosos. El nombre lo recibe del Mar Mediterráneo, área donde es típico este clima, pero también está presente en otras zonas del planeta. Se caracteriza por tener una pluviosidad bastante escasa (500 mm) y concentrada en las estaciones intermedias (primavera y otoño), con temperaturas muy calurosas en verano y relativamente suaves en invierno, con un periodo más o menos largo de heladas en esta estación. La vegetación resultante es arbórea de tipo caducifolio o perennifolio con los árboles no muy altos y unos estratos herbáceos y de matorrales. Afecta principalmente a los países que rodean el mar mediterráneo.

El clima mediterráneo también es un clima con lluvias estacionales. Pero su distribución es la inversa a la del clima de la zona intertropical. No llueve en verano, lo que genera un gran estrés hídrico. Por otro lado, los meses de invierno puede llegar a helar. Las precipitaciones anuales son intermedias entre las de los climas templado y tropical y las del clima subtropical (oscilan entre los 400 y 800 mm generalmente). Así pues, el clima mediterráneo es una mezcla de clima templado con características tropicales, lo que lo enriquece de elementos de la flora de ambas latitudes. Tiene un estrato arbustivo y lianoide muy desarrollado, de herencia tropical, que enriquece el bosque y lo hace apretado y a veces incluso impenetrable. El follaje de los árboles y arbustos permanece en la planta todo el año, ahorrando así una excesiva producción de material vegetal,  La temperaturas mínimas rondan los -3ºC y las máximas los 30ºC.

4.HISTORIA

EVOLLUCIÓN HISTORICO-CONSTRUCTIVA DEL CASTELLET DE TORÍS

INTRODUCCIÓN

Voy a proceder a realizar una proposición de la evolución constructiva del castillo, relacionada con la cronológica del término de Turís, hablando de las diferentes etapas por las que ha pasado la alquería y cómo estas han hecho evolucionar el castillo constructivamente, veremos cómo, con la conquista de nuevas civilizaciones, con ideologías, necesidades y afanes distintos, la fortificación se va adaptando a las exigencias de la época.

PRIMERA FASE:

La primera referencia que tenemos sobre el término de Turis, fecha del siglo IX. De época del emirato de  El-Hakam I (796 - 822), es la primera noticia sobre un territorio denominado Balansiya, el cuál incluía el actual término de Turís.

Posteriormente en el emirato de Muhammad (852 – 888), “solo nos aporta el dato de la existencia de un juez en Balansiya; en cambio, sabemos que durante la guerra que estalló durante el emirato d’Abd Allah (888-912), todos los castillos, fortalezas, de Balansiya, pidieron al jefe del beréber Yahya ibn Zannun que les enviara un gobernador. No sabemos si entre estos castillos se encontraría el de Turís, pues no hay evidencias arqueológicas de su existencia entonces.”

En el último tercio del siglo X, el territorio de Valencia, el cual aparece gobernado por personas de confianza del califa, en este periodo Al-Hakam II (a pesar de lo cual su periodo de gobierno de un mismo lugar no superaba los tres años), estaba organizado a partir de las aldeas y pueblos fiscalizadas por los husun.

“Aunque se han documentado unas cuántas de estas alrededor de Turís, ninguna de ellas parece remontarse a épocas tan antiguas; al menos por los cerámicos encontrados en superficie, pues ninguno de ellas no ha sido excavada. Sólo por encima de los restos romanos hay materiales que se podrían datar en el siglo X, aunque también podrían ser del siglo siguiente.

Fuera de estos pocos datos, nada más sabemos. Incluso, las numerosas listas de literatos, estudiosos de la fe islámica, funcionarios y nobles no incluyen ninguna persona de esta procedencia hasta el siglo XI. A pesar de esto, los hallazgos arqueológicos, materiales y epigráficos, nos hablan de un territorio totalmente islamizado.”

Así pues, una vez situados de forma generalizada en el momento histórico que vivía la baronía de Turís, podemos suponer la existencia del Torreón central posiblemente a mediados del siglo X, ya que no hay indicios en él que lo fechen con seguridad, pero realizando un estudio de la relación estratigráfica entre sus estructuras, todo indica que posiblemente sea anterior a su ampliación, que incluiría la construcción de la muralla oeste, que seria del siguiente siglo, el XI. Asimismo, en el extremo sur del castillo se pueden observar escasos restos de una construcción, que posiblemente fuera una Zagüiya, “Dicha construcción es semejante morfológicamente a los oratorios del ribat de Guardamar del Segura, datados a comienzos del s. X, y a las dos mezquitas halladas en el Molón de Camporrobles, fechadas en el s. IX y abandonadas a fines del s. X”

Por todo lo anterior comentado, podemos decir que la datación de la fortificación según los indicios histórico-constructivos, es de medidados del siglo X, lo que quiere decir que es una construcción de origen islámico. Con todo esto, pienso que es una hipótesis más que razonable.

El estado en que se encontraría la fortificación en aquel momento sería, en el lado sur, la mencionada zagüiya, con un acceso propio desde el exterior y un cuidado camino para acceder a ella. A pié de ella, había una cisterna cubierta y semiexcavada en la roca, alimentada posiblemente mediante algún sistema de recogida de aguas de la cubierta de la misma zagüiya. En el otro extremo del castillo, y unido al edificio anterior por una muralla en la parte superior de la cresta, en el lado occidental, y por otra al pie de la misma en el oriental, se hallaba el Torreón.

Este era una edificación  de algo más de 12 m de longitud por 7 m y medio de anchura. Estaba construido sobre un zócalo de mortero de cal, reforzado por una zapata en algunos puntos, y sobre él se levantaba una fábrica de tapial de mampostería y mortero de cal de al menos 8 tapias de altura. Tendría al menos dos plantas en su interior, con forjados realizados enmadera, aunque el superior tendría un acabado exterior de mortero de caí, gravas y cerámica. La azotea estaría protegida por un parapeto almenado en todo su perímetro y se accedería a ella por una escalera interior de madera. La altura mínima que le calculamos sería de 11 m desde la base de la zapata y 8'5 desde el centro de la cara norte.

Se accedía a la torre por una puerta no muy grande situada en su ángulo SE, a unos 3'5 m del suelo. Para llegar a ella, tras cruzar la puerta norte de entrada se accedía a una rampa que permitía llegar a una roca donde se habían tallado dos escalones. Posiblemente desde allí se podía pasar a una plataforma de madera que se apoyaba, por un lado, sobre un jácena empotrada en el, muro del Torreón de la cual, como hemos visto, queda el hueco; por el otro, se apoyaba en un murete construido sobre la mencionada roca. Esto permitía salvar el hueco de un metro de longitud y otro de altura desde el final de la rampa, con la posibilidad desmontarla en caso de peligro. Para defenderla probablemente sobre la vertical de la puerta había algún tipo de matacán, al que se accedería desde la azotea o desde la habitación superior.

Dicha rampa estaba protegida por su lado este por un camino cubierto y por el norte por la muralla de cierre del castillo. La poca anchura del muro, poco más de 40 cm, impedía que hubiese espacio para un adarve en la parte superior del muro, por lo cual éste se construyó volado, mediante una jácena que se empotraba en el muro E y en la que descansaban vigas que soportaban el adarve en madera.

En esta fase, las funciones del Torreón pudiero ser varias. La primera, la de vigilancia y señales, ya que visualmente está conectada con el Torreón del castillo de Buñol que sabemos que existía al menos a comienzos del siglo XI (sin descartar que pudiera ser un siglo más antiguo). En efecto, entre ambas construcciones se levantan en el Alto del Planell, que en la visual de ambos tiene una altura de unos 375 m; como las lomas donde está el castillo de Turís y de Buñol tienen una altura, respectivamente, de 340 y de 380 m. la visión directa no es posible. Sin embargo, levantando sendos torreones de casi 10 m en el caso de Turís y de al menos 15 m en el caso de Buñol la comunicación estaba asegurada, como hoy en día puede comprobarse, en ocasiones, incluso desde la base del Torreón de Turís

Desde esos dos puntos se controlaban los principales accesos desde el altiplano de Requena y el comienzo del Nano de Valencia, lo que equivale a decir desde la meseta a la costa. El principal, el curso del río Magro, del cual sabemos que “tanto el curso superior como el inferior han sido las rutas naturales de norte a sur desde hace miles de años. De hecho, el amplio valle donde se encuentran las ciudades de Utiel y Requena, que constituye una comarca bien definida, constituyó una vía de acceso empleada desde hace mucho tiempo, tanto en sentido norte-sur, como este-oeste, es decir, que pone en comunicación la meseta manchega con la costa del Mediterráneo, al mismo tiempo que la región manchega con Aragón.” .Esta ruta, documentada desde época ibéria como uno de los caminos principales, estaba vigilada directamente por el castillo de Turís.

Los otros dos accesos a la ciudad, serían, en primer lugar, la llamada Cañada Larga que, entre Yátova y Buñol, permite llegar hasta la zona de El Rebollar; en segundo, el Barranco de Carcalín, de recorrido anfractuoso pero que permite alcanzar la zona de Siete Aguas. Estos dos caminos desembocan en puntos que llevan o bien a la zona eje Turís o bien, atravesando Chiva, al llano que abre al norte de la Sierra Perenxisa. La primera opción estaba controlada por nuestro castillo y para evitar la segunda estaba e! castillo de Buñol. La función de vigilancia quedaba así garantizada.La de señales es algo más compleja. Confirmada la comunicación visual con Buñol, parece que sería factible llevar una señal hasta la principal fortaleza de la zona, el Castell dels Alcalans, en Montserrat, también con niveles del siglo X, usando como estación intermedia un Torreón que se levantaría en la montaña de La Carencia.

Volviedo a temas de las funciones de la fotificación, la segunda función sería la de defensa y control del territorio más inmediato, concretamente las “qura” que se disponían a su alrededor y de las que conocemos el nombre de al menos cuatro, las que quedaban en el momento de la conquista, ya que hay indicios de otros asentamientos de época califal que se abandonaron en época taifa. (ver fig.2)

La tercera y última, sería la de defensa de la fortificación, como recinto principal lugar de almacenamiento y residencia del alcaide. En este sentido, se puede decir que en sus orígenes sí fue una Torre Celoquia.

SEGUNDA FASE:

Está segunda fase podemos decir que comienza con un gran cambio, cambio que acabó con el califato (1009-1031), asi pues con este cambio, empiezan a incrementarse los datos sobre Balansiya y su territorio.

“Después de una ràtzia bereber (1010) y de estar gobernado durante pocos años por dos antiguos funcionarios califas (Mubarak y Muzaffar, entre 1010 y 1017) que mejoraron las defensas de la ciudad (posiblemente Turis también fue mejorado) y empezaron a crear una corte a imitación de la de Córdoba, Balansiya quedó unos años bajo el control de Turtüs (1017-1021), también independizada del califato. Pero entre 1021 y 1065, ahora independiente y gobernada por unos descendentes de a l-Mansur (Abd al-Aziz entre 1021 y 1061 y su hijo Abd al-Malik entre 1061 y 1065), la ciudad y su territorio fueron reorganizados y dotados de nuevas construcciones.”

El comienzo del siglo XI supuso para la fortificación la realización de nuevas transformaciones en su aspecto, las cuales modificaban principalmente la distribución de la línea de defensa.

Las murallas se desplazaron unos cuantos metros, haciendo el recinto interior mucho más amplio. Para que no fueran estorbo las murallas anteriores que unian el torreón con la zagüiya, fueron desmanteladas completamente, por lo que actualmente no se observan apenas restos de las mismas. La zagüiya también fue arrasada y se construyó en su lugar una torre de vigilancia, para defender el punto más accesible y vulnerable, la actual torre sur.

El torreón no parece haber sufrido cambio alguno durante esta época, y debió de mantener sus usos de almacenamiento, vigilancia y señalización, y quizá en esta época se añadió el de residencia, ya que hay ciertas evidencias de construcciones en la parte este, que podrían perfectamente ser habitaciones en las que los ocupantes de la fortaleza, residieran durante este periodo.

A partir de aquí, el territorio empezó a sufrir los ataques de los reinos cristianos y cayó bajo el control de otros reinos más poderosos, es aquí cuando sale la figura de Rodrigo Díaz, un maestro de la estratégia política y militar que, con sucesivos cambios de bando y con unas cuantas victorias en el campo de batalla frente a cristianos y a musulmanes, logró el control efectivo de Balansiya, y la conquistó, desprendido de dos fructíferos asedios, el 1094.

De los primeros años del siglo XII, es la primera noticia efectiva sobre el Hsin Turís, fecha por el geógrafo Abu ABD Allah ibn Tdris (AL-Isidri).

Este autor escribió varias obras, una de ellas conocida como Los caminos de Al-andalus, la cual no vio la luz hasta el 1161, y en la cual se observan muy pocas referencias que nos hacer referencias el hsin Turis con el castellet, pero aún así parecen muy claras, como vemos a continuación en la siguiente cita:

"De Balansiya hasta el hisn Turis  25 milíes, de Turïs al hisn líakana (Requena) -que está borde un río- hay 25 millas”

La casi equidistancia de Turís entre Valencia y Requena encaja perfectamente con los datos de Al-Idrisi. De hecho, si aceptamos una milla de 1,45 Km (es decir, borde los 36 Km) y no hacemos discurrir el camino no por las carreteras actuales sino por las cañadas tradicionales o siguiendo los bordes del río Magro, estas cuadran perfectamente.

“El hsin Turïs aparece en el texto junto a otros como por ejemplo al-Yazïra (Alzira), Ldriya (Llíria), Qulayyra (Cullera) o Bunyul (Buñol), para citar tan sólo aquellos que se encuentran dentro del radio de 25 millas. Está claro que hay lugares de muy diversa categoría; una  ciudad cómo al-Yazïra junto con varios hussun, pero hay que suponer que la selección no es aleatoria y que hay razones para hacer mención del hisn Turis y no de hsin Macasta (Macastre). Desgraciadamente, es toda la información de que disponemos antes de la proporcionada por el Libro del Reparto.

Precisamente de este momento, cómo hemos visto por los materiales arqueológicos encontrados, se pueden datar el hsin Turis y la qary'a que parece que tuvo el mismo nombre y que, al fin y al cabo, se lo apropió.”

El topónimo Turïs no es extraño en Al-Andalus, se conoce uno en Sevilla y otro en el territorio de Murbïtar (Murviedro, Sagunto) que es identificado con Torres Torres. Incluso, el topónimo antiguo de La Vila-Joyosa fue Torres. Se relaciona este topónimo con el romance Turris que, como muchos otros, se trataría de fortificaciones que se podrían remontar hasta la conquista. Esta datación antigua se basa en el hecho que las nuevas construcciones solían recibir el nombre en árabe: Bury o Borg (torre), como por ejemplo Burjassot, o su derivado burayt (Torreta), del que viene Alborache, en la Foia de Bunyol (Bel·loc, 2003, 199). Aun así, hay diferentes posibilidades que explicarían el término; puede tratarse, en efecto, de una construcción de época bajo-imperial o visigoda que dió el nombre a una partida, se conservara o no; pero también podría ser una construcción islámica del momento de la conquista que generó un topónimo todavía latino porque la población no estaba todavía totalmente arabetizada. En cualquier caso, aunque parezca incontestable que este topónimo de una datación de época paleoandaluza por la zona, no tiene que ser así para el hábitat o la fortificación, que puede tomar el nombre de la partida o territorio.

TERCERA FASE:

La segunda mitad del siglo XII vio la llegada de los almohades (1147), un nuevo grupo proveniente de las montañas del Atlas y movidos por unas ideas religiosas que bordeaban la herejía. Estos, al principio llevaron a cabo la conquista de Al-Andalus a los almorávides, momento en que la feroz resistencia de Ibn Mardanis -señor de Tudmir, las posesiones del cual incluían también Balansiya- acabó con su muerte en Mursiya.

Conseguido el primer objetivo, se enfrentaron con los reinos cristianos. Aunque tuvieron unos inicios decepcionantes que mostraron ya los puntos débiles de los almohades. En efecto, la victoria sobre los ejércitos cristianos en Alarcos (1190), las conquistas de las Baleares (1203) y de Túnez (1205-07) escondían una debilidad que se hizo evidente cuando se produjo el enfrentamiento de lo impere almohade con una coalición de todos los reinos cristianos, que acabó con la derrota de Las Navas de Tolosa, conocida al mundo islámico como la batalla del Buitre (1212).

Los últimos años vieron primero la caída de las ciudades clave para la defensa y control norteño, después, la instalación de una guarnición en El Puig que derrotó de forma estrepitosa al último contingente que se atrevió a enfrentarse a los cristianos en campo abierto; y finalmente la caída de Balansiya, que se rindió ante la imposibilidad de recibir ningún refuerzo por parte de los otros territorios islámicos (1238).
Pocas y muy secundarias noticias tenemos de esta última época sobre el hisn  de Turis y, en general, del territorio que los rodeaba. El Libro del Reparto hace mención de algunas qura que se han podido identificar, como veremos más adelante, con lugares habitados, despoblados o, de forma más genérica, con partidas que pueden dar una orientación de su ubicación, siempre con un margen de incertidumbre.

“Más provechosa, aunque de alguna manera más genérica, es el análisis de la distribución de los hallazgos arqueológicos. Cómo hemos visto, la mayor parte son tan sólo el resultado de prospecciones que permiten identificar lugares y proponer una fecha a partir de los hallazgos en superficie. Por eso, a falta de futuros datos provenientes de excavaciones, trabajamos tan sólo con una imagen demasiado imprecisa para hablar de un abanico cronológico tan ancho, por lo cual nos centraremos en los últimos años del siglo XII y el primer tercio del XIII.

Alrededor del hsin Turis, en un radio de unos 4 Km, encontramos un grupo de ocho yacimientos que se concentran entre el sur y el nordeste del territorio presuntamente controlado por aquel. Algo más lejos, a unos 9 Km, encontramos la qary'a de Cortixelles, mencionada por la documentación cristiana, y dónde, cómo hemos visto, aparecen restos de época islámica por encima de otros de cronología romana. Si aceptamos la distribución del Reparto como reflejo de la organización territorial islámica, esta gary'a dependía del hsin Turis. En cambio, la qary'a Godayla (Godelleta) ya pertenecía al hsin Jiwa (Chiva).

Si dejamos de lado Cortixelles y nos fijamos en los otros, podemos ver tres grupos de yacimientos muy delimitados. Por un lado, los que se encuentran en el plan rodeado por los cerros de La Carencia y el Castellet, entre los cuales destaca la gary'a que finalmente se transformó en el actual pueblo de Turís. Por otro lado, dos grupos entre estos cerros y los ríos de Buñuelo y Magro. Sorprende la ausencia de asentamientos entre el Castellet y los antiguos núcleos islámicos de Macastre y Alborache. Es como si, de alguna manera, estuvimos en el límite del territorio que, como veremos más adelante, aparece al Reparto con la denominación geográfica hoy desaparecida del Valle de Alcalà. Aun así, una situación parecida se da con el siguiente territorio que encontramos a el este, el que parece organizarse alrededor del castillo de los “Alcalinas", pues la población también se concentra hacia el sur y el nordeste, dejando un ancho espacio, a primera vista, sin ocupar.

Pensamos que la ausencia de datos más concretos hace imposible ir más allá de la pura constatación. En la historiografía, hay un fuerte debate alrededor de las funciones de los husun y de las qyra para la estructuración, fiscalización y explotación del territorio.
Guichard propuso un sistema rural, al menos para los últimos dos siglos, organizado alrededor de los husun, como elementos estructuradores de la geografía humana del territorio bajo el control de Balansiva (Mamlaka). Para este autor, más allá de los territorios cercanos a las ciudades como Balansiya o Satiba, había una red de castillos alrededor de los cuales estaban establecidas las qyra, esta red llegaría a tener una cierta complejidad con pequeños husun dependientes de un hsin más grande. Por otro lado, las qyra estaban controladas desde el poder central mediante el nombramiento del qadi local por parte del qadi de un lugar más importante o bien por el mismo soldó.

Manzano, muestra un panorama mucho más variable, distinguiendo entre la organización de época emiral y la grande remodelación de la administración del territorio que supone el califato. Para él, al menos para el siglo X y probablemente a los inicios del XI, la documentación islámica muestra una clara organización de la población y del territorio con la qary'a como base, integrada dentro de un iqlim y este dentro de una kura.”

Al contrario que muchos otros castillos, como el de Buñol, donde la llegada de los imperios norteafricanos, sobre todo el almohade, supuso grandes modificaciones en el sistema defensivo, en el de Turís no se aprecian más cambios que el del mismo Torreón.

En efecto, en esta fase el Torreón redujo sus dimensiones en planta, ahora de 9'5 x 7'5 metros, aunque aumentando su altura. Para ello se demolió el muro sur y se levantó otro nuevo, con la técnica de tapial de tierra característica de estas culturas. La altura máxima conservada de esta construcción es de 6'5 m desde su base (10 m desde la base de la zapata) pero es probable que alcanzara como mínimo los 10 m (13'5 m desde la base de la zapata). No sabemos cómo era la cubierta, puesto que hay casos en los que se realizaba con bóveda de mortero y en otros con un forjado de madera con acabado de mortero de cal. Dada la ausencia de evidencias de la primera, me inclino  por la segunda solución, documentada en otras torres almohades de la época.

La reducción de tamaño inutilizó la puerta de acceso original y obligó a abrir una nueva en la misma pared, perforando el antiguo muro de tapial de mampostería. La puerta seguiría siendo de pequeñas dimensiones, con un dintel realizado probablemente de ladrillo con molduras de yeso. Esta puerta estaba algo más alta que la original, ya que el suelo había sido elevado más de medio metro para reforzar la base de la construcción quedando la primera planta, que debió de tener originalmente una altura de unos 2'4 m hasta las vigas, con sólo 1'8 m. De hecho, la documentación habla de la cambra de la torre, haciendo referencia a la planta superior, de mayores dimensiones.

Con esta mayor altura la comunicación visual con Buñol era mucho mejor, completada además con la construcción del castillo de Macastre, que aseguraba una comunicación continuada aunque hubieses condiciones meteorológicas desfavorables.

La puerta quedaba ahora sobre la rampa, a una altura de unos 2 m sobre ella, distancia que se salvaría con una escala de madera que podría ser retirada, como es habitual en muchas de las torres almohades, como la de Bofilla.

La antigua Torre Celoquía se convertía ya así una Torre Refugio sin función de residencia y manteniendo sólo las de vigilancia, señales y almacenamiento. Sobre este último punto, no sabemos en qué momento se construyeron los graneros y bodegas ya que existe la posibilidad de que se hallaran en el nivel inferior del castillo, de estos también podemos decir que es posible que ya existieran en época almohade.

No sabemos cuál fue el motivo para esta gran reforma que, como vemos, mejoró las funciones de vigilancia y señales. Es probable que el antiguo Torreón estuviera ya en mal estado, como lo prueban las numerosas grietas que persistían en la fábrica original y que han sido reparadas a lo largo de su historia por los diferentes residentes.

Sabemos que la zona fue objeto de los ataques durante las campañas del castellano Rodrigo Díaz, a fines del siglo XI, y luego durante la conquista de la taifa por los almohades. Parece imposible que este punto tan estratégico quedara fuera de los acontecimientos. Por ello, no es una hipótesis improbable que el Torreón, al margen de su antigüedad, sufriera los resultados de uno o más asedios que debilitaran su estructura y obligaran a una importante reparación a finales del siglo XII.

La distancia entre los castillos de Turís y Buñol es de 7'36 km, cuando lo máximo que se recomiendo para garantizar una buena visualizad ó en cualquier circunstancia son 5 km, 6 a lo sumo. Esto hace, como hemos podido comprobar, que en un momento de calima o de nubes bajas la conexión visual sea difícil, cuando no imposible. El castillo de Macastre está a 4'4 km del de Buñol y a 57 del de Turís, dentro del margen de seguridad. Con esta edificación, además de vigilar mejor el paso por la Cañada Larga, se aseguraba la continuidad de la señal, además de un mejor control de las qyra’s de la zona de Yátova y Macastre.

CUARTA FASE:

El señorío de Turís, como otros señoríos de la comarca, fue repoblado después de la conquista por el rey Jaume I todo y la presencia cristiana en el  señorío, la comunidad mudéjar fue predominante durante los siglos XIII, XIV y XV. La inestabilidad demográfica de la villa es, junto con el predominio mudéjar mencionado, uno de sus disipares destacables a finales de la época medieval. Otro aspecto importante en la baronía fue la función defensiva de su castillo, parte fundamental del sistema de fortificaciones que protegía la ciudad de Valencia.

La economía, que integraba ganadería y agricultura como en otros señoríos Vecinos, permitía a Turís intervenir dentro del sistema de abastecimiento de la capital del reino.
Los primeros indicios documentales sobre los orígenes del Turís nos trasladan a mediados del siglo XIII, algunas décadas después de la conquista de Valencia; a la villa le fue concedida una carta de poblamiento en 1266. Pere Ferràndez de Híjar, hijo y lugarteniente del rey, otorgaba desde Cocentaina, el 26 de julio de 1266, una carta de poblamiento a los habitantes del l’aljama del castillo de Bes. La donación incluía las alquerías del término de Buñol, que comprendía en aquel momento las alquerías de Yàtova, la Cueva, Pardinella, Millares y Turís. Se establecía de este modo el emplazamiento alrededor del cual se iba a desarrollar la vida de la baronía.

Tras la conquista cristiana, el territorio del castillo se convirtió en un señorío con cuatro alquerias dependiendo de él. Este cambio político y económico obligó a una serie de cambios dentro del castillo. Se amplió la celoquia construyéndose nuevas habitaciones y una nueva cisterna, situada ahora en el interior del castillo, bajo de lo que posiblemente fuera la cocina. Se construyeron los graneros y las bodegas para poder almacenar la producción del señorío y se habilitaron nuevos espacios en la zona anterio  del llamado patio, situado extramuros.

El Torreón fue de nuevo objeto de reparaciones, reedificando toda la planta superior con una fábrica de mampostería mediante andamio volado y cubierto por una bóveda de mortero y bloques con un acabado de mortero de cal, gravilla y cerámica.

Es probable que la altura se mantuviera más o menos igual.

Ni los niveles de pavimento interiores ni los accesos a la torre parecen haber cambiado porque, como hemos dicho, la reforma afectó a la planta superior. El coronamiento del Torreón seguiría siendo almenado, dada la época.

Si la fecha de esta reforma corresponde con la de ampliación de la celoquia, estaríamos a mediados del siglo XIV, es decir, siendo propiedad de la familia Colom, o bien hacia 1356, ante las amenazas de la guerra con Castilla.

Mientras Ramón de Tous estuvo al frente del señorío se produjeron numerosas fugas provocadas en parte por la guerra con el reino de Castilla, a pesar de que causas económicas más profundas (como por ejemplo la incapacidad de los vasallos de afrontar los pagos mencionados más arriba) contribuyeron también a estos movimientos.

Además, el hecho que Turís fuera un señorío de frontera, bastante amenazado por el reino vecino, y que en fechas recientes incluso hubiera sido invadido, obligaba a reforzar su castillo. Así el señor exigía la participación de sus nuevos vasallos en las obras de la fortaleza:

“[…] ítem, com lo señor haurà mester obrar lo Castell que los moros sien tenguts obrar en aquells per jornal dotze diners[…]”

Este periodo de despoblamiento que afectó la baronía de Turís en el último cuarto del siglo XIV guarda similitudes con las dificultades que sufrió el señorío a mediados del siglo XV. La bibliografía indica que esta crisis afectó sobre todo los pobladores cristianos de Turís. Sin embargo, la documentación analizada nos permite matizar las dimensiones y los efectos de la crisis que sufrió Turís después de la guerra con castellanos del 1430.

A la documentación notarial del siglo XV conservada en los archivos valencianos, los cristianos de esta villa aparecen a menudo. Vecinos de Turís que participaban en los contratos notariales bien como aceptantes o también como testigos de los documentos. Los protocolos nos aportan una información de gran valía para conocer las relaciones entre la comunidad musulmana, mayoritaria, y la comunidad cristiana, minoritaria pero dominante. El contacto entre ambas comunidades era cotidiano y no es extraño encontrar tierras vecinas de musulmanes y cristianos.

“El señorío poseía una fortificación que estaba integrada en el cinturón defensivo de la ciudad de Valencia. En verano del 1429 los oficiales reales visitaron las plazas fuertes de la Ribera Alta con objeto de reforzarlas por la amenaza del ataque castellano (Sáiz, 2000, 147-148). Tiempo atrás, Turís ya poseía una primera fortificación, construida posiblemente en el siglo XIII cuando Pere Fernández Híjar era titular de la señoría. Hay una descripción del primer castillo de Turís en una copia, de la segunda mitad del siglo XIV, del justicia civil de Valencia con motivo de un proceso iniciado por Felip Boïl. El documento original fue redactado el 24 de noviembre del 1322 después de la muerte de la entonces señor de Turís Bernat Colom. El inventario no profundiza en la descripción del inmueble, sino de los objetos que se encontraban en el interior. Sin embargo, los instrumentos descritos indican la existencia de un gran espacio interior a manera de patio donde se encontraban las armas y herramientas para el trabajo agrícola, y también se describe una ancha cocina. Al final del inventario, el notario señala la existencia de dos cámaras en el interior del castillo, la habitación del alcaide y la del difunto, es decir, la del señor. La descripción nos hace pensar que el edificio, símbolo del poder señorial, sería de grandes dimensiones, una especie de casa-palacio fortificada o una torre. Al texto no se hace mención de la existencia de murallas u otras construcciones adyacentes a este edificio principal. Hay que puntualizar el concepto de grandes dimensiones porque entre las propiedades mencionadas al inventario de Bernat Colom aparecía la torre de Espioca a la cual el notario se refería como castrum. Un último aspecto a señalar de este edificio conocido popularmente como el castillo de Turís era el hecho que poseía en el interior un almacén para el grano que rozaban al señor en concepto de renta. Conocemos la existencia de un lugar de almacenamiento dentro del edificio a través del inventario del siglo XIV. Al listado de los productos encontrados y almacenados hay cebada, paru's, trigo y maíz blanco.

Posteriormente, a la segunda mitad del siglo XIV, después de la guerra de la Corona de Castilla y la Corona de Aragón, Ramón de Tous edificó en Turís una nueva fortificación de mayores dimensiones, tal como se había establecido a los acuerdos de la carta de poblamiento. Una construcción de grandes dimensiones que comprendía un espacio mayor y que todavía existía en la última centuria medieval. Este sería el castillo que los oficiales reales revisaron en 1429. A mediados del siglo XV, cuando secuestraron el señorío a Pere Boil, el administrador del gobernador Antoni de Miracle dejaba escrito a su libro de cuentas que encontró guisantes, panizo y trigo en los graneros del castillo. Otro apunte interesante del administrador fue el testigo de la existencia, además de este granero de la fortaleza señorial, de un granero municipal a Turís, que estaba tutelado por un jurado musulmán.”

A pesar de que la comunidad cristiana nunca llegó a ser la más numerosa del señorío a lo largo de la Baja Edad Media, tampoco tuvo nunca problemas de gran importancia con los musulmanes, puesto que compensaban su bajo numeroso ocupando los principales cargos municipales y de confianza del señor.

QUINTA FASE:

Hay que destacar que las construcciones fueron realizadas de forma bastante precaria ya que un siglo más tarde las cubiertas de las nuevas habitaciones estaban en tal estado que amenazaban no ya la ruina propia, sino la de las otras habitaciones y por lo que podemos saber, estas fueron reparadas por el administrador del señorío, en 1451.

Pero en esta quinta fase, la del s. XV, el castillo tuvo un importante cambio de aspecto. En las partes más accesibles se eliminaron las almenas y en su lugar se levantó un parapeto aspillerado para ser defendido mediante ballestas y armas de fuego, concretamente espingardas. También parece que se demolió el coronamiento de la torre que defendía el lado sur del castillo, transformándola en una batería para una de las bombardas de que disponían. En cambio, no hay señales de que la muralla este, inaccesible desde abajo, fuese modificada, y es probable que lo mismo sucediera con el Torreón, que debió de seguir manteniendo sus almenas medievales, suficientes para su función.

Esta interesante transformación militar, por llamarla de alguna forma, muy avanzada para su época, ya se había realizado en 1449, ya que no se menciona la habitación que había en la torre sur, hay que recordar que en 1429 hubo un serio conflicto con Castilla que obligó a fortificar los principales castillo del reino, entre ellos el de Turís, coincidiendo con la compra por parte de los Boíl de Lladró a los Vilanova.

También hay que destacar, la aparición de dos nuevas torres de defensa, una en el ángulo NE y otra en el NO, ambas tendrían función de vigilancia y defensa del castillo

TRAS EL ABANDONO DEL CASTILLO, ÚLTIMA FASE:

Todo indica que el castillo fue abandonado a finales del siglo XV o comienzos del XVI, cuando su función militar había dejado de tener sentido tras la unificación en 1475 de las dinastías gobernantes del Reino de Castilla y de la Corona de Aragón. Al mismo tiempo, los Borja compraron el señorío en 1491 y decidieron trasladar la residencia señorial a un nuevo palacio construido en la alquería de Turís, que a partir de ahora concentraría a la mayor parte de la población del señorío.

El castillo debió de seguir el destino de otros muchos tras su abandono. Primero se produciría el expolio de los elementos de madera, lo que causaría el hundimiento de las cubiertas. Luego se expoliarían los elementos de piedra de mejor calidad y factura y finalmente se puso en cultivo el mismo espacio del castillo, para lo cual se construyeron bancales empleando los mismos mampuestos de las paredes arruinadas. La cisterna, ya sin uso, sirvió de refugio de pastores y agricultores mediante el sistema de abrir una oquedad en su pared este para poder acceder a ella.

Con todo, parece que el Torreón mantuvo hasta mediados del siglo XX la mayor parte de su estructura, aunque para entonces ya había caído el ángulo SE, debilitado por ser el punto de unión de la fábrica califal con la almohade. Pero, como dijimos, ha sido en los últimos veinte años cuando el proceso se ha acelerado con el desplome de una gran parte del muro este, que aún conservaba el hueco de la puerta de acceso, y la mayor parte del muro oeste.

5. INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL MONUMENTO CON ANTERIORIDAD y FUTURAS INTERVENCIONES PROGRAMADAS

El Castillo de Turís, declarado BIC en 2002, presenta un acusado estado de deterioro y una parte muy significativa de lo poco que se conserva, como la torre central, amenaza ruina inminente por lo que urge intervenir de manera casi inmediata. A tal efecto, el Ayuntamiento de Turís presentó el 30 de septiembre de 2010, a la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, solicitud de autorización de una intervención de urgencia proyectada por Salvador Gil Beltrán, autorización resuelta favorablemente por la Ilma. Sra. Directora General de Patrimonio Cultural Valenciano con fecha 5 de Enero de 2011 y que será ejecutada en breve.

Se ha realizado un estudio arqueológico sobre el torreón del castillo de Turís y en la actualidad existe un proyecto de consolidación parcial del castillo de Turís, del que hemos podido obtener información, gracias a gestiones administrativas del ayuntamiento de Turís, paso a detallar un breve resumen del proyecto, donde se habla de su objetivo y otros aspectos importantes.

PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO

DE CONSOLIDACIÓN PARCIAL

DELCASTILLO DE TURÍS

1.1.- OBJETO DEL TRABAJO

El presente Proyecto Modificado de consolidación parcial del Castillo de Turís

(Valencia), forma parte del “Proyecto de Rehabilitación del Castillo de Turís- Primera fase”, de febrero de 2009, visado por el COACV con fecha 9 de Junio de 2009. De esta Primera Fase se ha acometido, en 2010, la intervención arqueológica, realizada al amparo de la concesión del 1% Cultural en la Convocatoria de noviembre de 2009. En consecuencia, el Proyecto que ahora se presenta para la Convocatoria de Planes y Programas del 1% Cultural-2011, no es sino la reforma y adaptación del proyecto inicial a la información obtenida, tanto en la referida intervención arqueológica, como en los estudios documentales, que en general, confirman las hipótesis establecidas en un principio sobre la fecha de las construcciones existentes, así como los materiales utilizados.

Tanto en este reformado de proyecto como en el anterior, se trata de consolidar en una primera fase con el presupuesto existente las partes más esenciales del conjunto de forma que se impida el continuo deterioro de las edificaciones, así como consolidar las partes del mismo que puedan absorberse con el presupuesto solicitado. Se ha procurado incidir en distintos aspectos de forma que, al acabar esta primera fase el conjunto pueda ser visitado en las debidas condiciones.

El promotor del proyecto es el Excmo. Ayuntamiento de Turís (Valencia), que ya ha obtenido el apoyo de la Administración General del Estado por medio del 1 % cultural en una primera fase (Convocatoria 2009) para realizar excavaciones, autorizadas como es preceptivo por la Generalitat Valenciana con fecha 16 de noviembre de 2009 (expediente

2009 / 0785-V). Dicha autorización supeditaba la ejecución de las obras de consolidación al resultado de la actuación arqueológica.

La importancia de este proyecto viene señalada por lo que supone de recuperación histórica y patrimonial para el municipio de Turís y su comarca.

1.2.- PROGRAMA DE NECESIDADES

Después de haber visitado intervenciones similares en Bétera (Torre Bofilla) y en

Camporrobles (El Molón) y dada la envergadura del proyecto, se han priorizado las obras a realizar, tal como viene reflejado en los planos, memoria constructiva y el estado de mediciones. Para una mejor compresión del desarrollo del proyecto, hemos dividido la intervención en distintas zonas reflejadas en el plano de conjunto.

Respecto al Torreón que es el objeto principal de la construcción de esta fase puesto que absorbe la mayor parte del presupuesto, se ha considerado prioritario terminar el aspecto exterior así como la cubierta, posponiendo para una segunda fase el primer forjado así como la escalera de acceso a los niveles superiores.

En la consolidación de los distintos elementos se utilizarán los mismos tipos de muros que los existentes con los mismos materiales. En cuanto a los forjados por razones de seguridad se ha realizado una reinterpretación de los mismos.

Se ha programado que la duración de las obras sea de cinco (5) meses. Con esta actuación se pretende que el castillo pueda visitarse, así como consolidar las estructuras más deterioradas, cumpliéndose con lo solicitado por la propiedad y los promotores del proyecto.

1.3.- ASPECTOS GENERALES PARA LA CONSOLIDACIÓN PARCIAL DE LOS MUROS EXISTENTES

Los trabajos de restauración de fábricas tienen por objeto garantizar la conservación de las estructuras procediendo a la aplicación de distintos materiales de reintegración que garanticen la estabilidad de los muros, la recuperación de los paramentos superficiales y la recuperación de la geometría original.

En las intervenciones tanto en el muro de tapial de tierra, como el de tapial de piedra como el de mampostería, se utilizarán materiales que poseen características similares a los originales.

En el caso que nos ocupa se tiene previsto que los materiales a emplear estén en la misma obra y se extraigan de las excavaciones dado que los muros se desplomarían y caerían por causas climatológicas o con ayuda humana y sus materiales estarían enterrados en las bases de excavación.

NOTICIAS RELACIONADAS:

La alcaldesa de Turís firma con el Ministerio de Fomento un convenio para intervenir arqueológicamente en el Castellet

La alcaldesa de Turís, Pilar Blasco, ha firmado con el ministro de Fomento, José Blanco, el convenio de Intervención Arqueológica en el Castillo de Turís, a través del cual se llevarán a cabo actuaciones arqueológicas en el denominado Castellet. La máxima autoridad ha explicado que se trata de un proyecto «en el que hemos trabajado mucho para conseguir esta subvención, me he puesto en contacto con la delegación de Gobierno en diversas ocasiones y estuve también en Madrid, hace unos meses para presentar la solicitud ante la Comisión Interministerial y gracias a este convenio podremos comenzar la primera fase de la rehabilitación, que es la intervención arqueológica».
Se trata de una iniciativa «en la que se ha puesto mucha ilusión porque  es un lugar emblemático para nuestro municipio, es un punto de referencia para los turisanos», ha añadido Pilar Blasco.

La intervención contará con un presupuesto de 200.007 euros cofinanciado entre el consistorio y el ministerio, aportando el Ayuntamiento un 25% (50.176 euros) y Fomento 150.530 euros, el 75% del total.

El Castellet es una construcción cuyo origen parece ser árabe, posiblemente de época califal aunque en época almohade, antes de su conquista por los cristianos, fue objeto de reedificación. Actualmente, el castillo cuenta con estructuras totales o parcialmente ocultas y elementos que presentan riesgos de desplome y parámetros muy erosionados en los que se llevarán a cabo estudios del subsuelo, excavaciones y la consolidación de restos situados en estratos de derrumbe de estructuras singulares como la cisterna, la torre central, la puerta Sur, la Torre Sur y el camino de ronda. Trabajos que permitirán investigar cómo era este castillo en sus inicios.

Un plan que se incluye dentro de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 y que se conoce como el 1% Cultural según el cual, un 1% del presupuesto total de ejecución de las obras públicas se destinará a financiar los trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico.

El Ministerio de Fomento autoriza la actuación arqueológica de El Castellet

Turís ha conseguido la autorización para comenzar la actuación arqueológica de El Castellet, un castillo musulmán considerado uno de los mayores tesoros históricos de la localidad

Turís ha conseguido la autorización para comenzar la actuación arqueológica de El Castellet, un castillo musulmán considerado uno de los mayores tesoros históricos de la localidad y declarado Bien de Interés Cultural.

Dentro de este proyecto de intervención se realizarán diferentes actuaciones como sondeos para comprobar los niveles de pavimentos, cimientos de la muralla, excavaciones, consolidación de algunos muros y estudios documentales.

El presupuesto total para conservar este edificio turisano es de 200.707 euros de los que el Ayuntamiento pagará el 25% y el resto correrá a cargo del Ministerio de Fomento.

Con este fin, conseguir las ayudas necesarias para la recuperación del patrimonio, se reunió Pilar Blasco, alcaldesa de Turís, con las diferentes administraciones, «hemos ido donde ha sido necesario», explica. Y añade que El Castellet «es un gran referente para los turisanos, lo visitan diariamente muchas personas y en pascua es uno de los principales lugares de reunión».

El plazo previsto para realizar el trabajo en este castillo musulmán es de cuatro meses donde trabajarán varios arqueólogos y dibujantes.

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL “CASTELLET, ESTADO ACTUAL.

Realizada primera visita al castillo de Turís, mis mayores augurios se hacen realidad, nos encontramos ante un cultivo de ruinas, difíciles de interpretar, a excepción de 4 o 5 elementos significativos.

En primer lugar destacaremos el torreón principal o torre del homenaje, el cual se encuentra en un estado muy deteriorado, podemos diferenciar eso si sus 4 lados claramente, el muro norte es el que mejor se conserva y en él se pueden ver, aunque de forma muy irregular, los huecos de las agujas, los huecos que se realizaron en su día para colocación de las viguetas de madera de los forjados, así como los elementos de coronación conocidos como almenas, que tenían como función proteger a los defensores, algunas tenían seguramente tendrían orificios, como troneras (para las armas de fuego) o saeteras (para lanzar armas arrojadizas). Constructivamente presenta dos técnicas bien diferenciadas, por cuanto a la pared sur, está realizada con tapial de tierra y casquijo y, por el contrario, las otras tres son de tapial de mortero de cal y mampuestos, con agujales rectangulares, levantadas sobre una plataforma de nivelación realizada con mortero de cal y mampostería. En la pared norte, incluso, señalamos la existencia de mechinales, lo que indica que estamos ante la reforma de una construcción, de origen islámico, realizada en época medieval cristiana. En el interior apreciamos dos posibles líneas de forjados, el primero a unos 30cm del suelo actual, por lo que existe la posibilidad de que haya ciertos restos enterrados. El segundo está a unos 3m, lo que dibuja una estancia  de buenas dimensiones sobre la que se hallaría bien la azotea o bien otra estancia.

Tanto por el ángulo SE como por su lado E, se puede observar restos de estructuras que parecían relacionadas con el torreón, tras un poco de investigación en la historia, he hecho la suposición de que adosado al torreón se encontraba una celoquia, dentro de la cual se podían diferencias distintas estancias, la cámara del señor, el estudio del señor, la recamara, la cocina, el salón. Justo debajo de la cocina existe una gran excavación con los paramentos verticales perfectamente realizados, por lo que da sin lugar a dudas la sensación de que se hizo con la idea de usarlo a modo de aljibe de agua, es decir, de cisterna. Entre la cocina y el posible salón existen unas escaleras, que posiblemente se realizaran debido al desnivel del terreno, para acceder al resto de la celoquia y a sus correspondientes estancias. Respecto al torreón cabe hacer una última referencia, hay ciertos indicios, por las formas de los muros, de que la puerta de acceso al mismo fuera por la parte Este, por lo que es posible que existiera sobre la roca natural algún tipo de escalera o rampa de acceso hasta la puerta del torreón.

La mayor parte de la superficie sobre la que se asienta el castillo es roca natural, lo que dificulta las labores de identificación de las posibles construcciones.

Podemos diferenciar la existencia de tres torres, posiblemente de menor envergadura, alrededor del recinto del castillo, una torre en la parte noreste, de la cual únicamente se pueden ver 2 muros que han quedado involucrados en la forma de la montaña, y que posiblemente sean los de cimentación, la parte superior de la misma ha desaparecido por completo, quedando en el suelo la marca, fácilmente identificable de que en ese lugar existió una torre de vigilancia, de características desconocidas.

La segunda torre que hemos identificado se encuentra situada en el lado noroeste, de esta edificación quedan restos de muros de mampostería, los cuales fueron asentados sobre la superficie de roca natural, acoplándose a la misma, sirviendo esta de cimentación.

Existe la posibilidad de que entre ambas torres, anteriormente mencionadas, existiera un muro a modo de muralla, y en el cual hubiera una puerta norte de acceso al recinto del castillo, ya que el camino mediante el cual hemos accedido a la fortificación pasa entre las dos torres.

La tercera y última torre de la envolvente del castillo, se encuentra en el lado sur, de esta si que podemos observar más restos, ya que posiblemente fue transformada en una batería para una de las cinco bombardas de que disponían, la torre está formada por muros de mampostería de un espesor aproximado de 1m y actualmente la altura de los mismos no sobrepasa los 1,5m, se puede diferenciar la entrada de la misma por el lado norte, así como un gran hueco en el muro sur, posiblemente para el acople de la bombarda. Adosada a esta torre se encuentra una zona plana donde posiblemente, existiera alguna pequeña construcción, posiblemente una zagüiya. En la esquina sureste de la torre, con una profundidad de unos 6m podemos ver un pequeño pozo con agua aproximadamente de 1mx1m, desconociendo su profundidad, posiblemente fuera una antigua cisterna.

Por lo referente a la unión entre las torres, por el lado oeste, queda en pie un paramento vertical, posible muralla, de altura irregular pero que no sobrepasa los 0,7m, excepto cuando existe un cambio de nivel del terreno, que llega hasta 1,7m. Está realizado con mampuestos y morteros, y que hace prácticamente inaccesible el castillo por ese lado, debido al corte de la montaña. Recorriendo el muro de sur a norte, nos encontramos con diferentes tramos, el primer tramo de 3m aprox, el de unión con la torre sur, no existe, entre el pimer y el segundo tramo el muro no sigue el mismo eje, sino que hace un pequeño quiebro hacia el oeste, este podría ser debido a la existencia de una poterna que unía los 2 tramos. El segundo tramo de unos 2m de longitud, destaca por ser el tramo más alto del muro que queda, de 1,7m aproximadamente, podemos suponer que el resto del muro era de la misma altura y que se ha derrumbado quedando solo la base de este, o simplemente el muro, hacia un quiebro en altura. En la parte central del muro, a la altura del torreón podemos diferenciar restos de una posible aspillera, aunque de existir, esta no sería la única ya que a lo largo del muro habría algunas más. En el tramo norte de este muro, se produce un cambio de nivel del terreno, la coronación del mismo sigue continua pero va disminuyendo su altura suavemente, hasta volver a ser horizontal y unirse así con la torre noroeste. El espesor de dicho muro varía en función de los mampuestos, ya que hay algunos que por causas desconocidas han sido desplazados, no supera los 50cm. A lo largo de todo el muro podemos diferenciar agujales.

Respecto a la muralla este, es muy complicado diferenciarla, ya que si que hemos observado restos de mampuesto derrumbados, así como paramentos de piedra incorporados al terreno, estos últimos son los que nos hacen dudar ya que posiblemente estemos ante bancales. Aun así en el lado suroeste se pueden observar un pequeño tramo de muro de las mismas características que el descrito anteriormente, el del lado oeste, sobre el que trazando una línea imaginaria y prolongándolo hacia el norte, podríamos llegar a encontrarnos con la torre noreste, para acabar de cerrar el recinto del castillo, en el lado sur, nos encontramos con restos de un grueso muro, de 1m de espesor aproximado, del que solo queda su base, unos 0,9m, este tramo formaría la esquina sureste del castillo y uniría la muralla este con la torre sur, cerrando así el recinto del castillo. En esta última muralla es posible que junto a la torre sur, existiera una puerta de acceso sur al castillo, ya que hay ciertos indicios por los restos de mampuestos hallados en esta zona de que justo en la zona de delante de la torre sur existiera una barbacana.

Inspeccionando los alrededores del castillo se han encotrado dos lugares que podrían tener alguna relación con el castillo, una zona amesetada, a unos 100 al sur del castillo, y una posible atalaya, a unos 500m del mismo.

Las comunicaciones que se han podido encontrar alrededor del castillo, es decir, los caminos de acceso, son los siguientes:

ESTUDIOS DOCUMENTALES

Gracias a los estudios documentales llevados a cabo por el especialista en historia medieval Bernardo Tomás Botella, se han encontrado dos inventarios realizados del castillo, uno de 1322 y otro de 1449, según se dice en un apartado de un informe arqueológico sobre el torreón del castellet:

El primero, realizado con motivo del fallecimiento del anterior propietario, Ramon Colom, en presencia de sus hijos y herederos, Pere  y Ramón. Habla las estancias de dicho difunto, ya que sí que menciona la habitación donde vivía, la habitación en la que residía Bernard Guescosio, el alcaide del Castillo de Turis y una habitación de Alcabotxí, sarraceno de Turis.

Entre los objetos inventariados en las estancias pueden distinguirse cuatro grupos:

  - Armas, elementos de protección de hombres de armas y arneses.

  - Un colchón, ropa de cama, objetos personales del alcaide y algunas herramientas.

  - Objetos de cocina.

  - Jarras grandes, barriles y otros contenedores llenos de vino y elementos  de horneado de cereal.

Hay que tener en cuenta que el inventario va recorriendo físicamente el castillo, por lo que los cambios bruscos en los tipos de objetos responden a las funciones y características de las diferentes habitaciones. Esto nos daría así unas tres o cuatro habitaciones más a añadir a las tres identificadas.

En el documento siguiente, el de 1449, se hizo un inventario del castillo para proceder al secuestro del señorio y al nombramiento de un administrador a petición de los acreedores de Pere Boil de Lladró. En este caso, tras describir una serie de estancias localizadas en el exterior y en la celoquia del castillo, se describe específicamente lo hallado en la habitción de la Torre, ballestas y bombardas, cascos, arneses de caballo, hierros y barras, alambiques, una caldera y un retablo con la imagen de la virgen. Hay que señalar que en la habitación del señor estaban los otros elementos para hacer misa: un altar, libros sagrados y vestimentas para el sacerdote. Por otra parte hay una reforma de las cubiertas del castillo realizadas en 1451, en tan mal estado que se corría el riesgo de que hiciesen caer a otras dos. En el documento se identifican dichas cubiertas, se trata de las de el pastador y de la recambra. Por otras obras menores realizadas, queda claro que el castillo se hallaba en muy mal estado y que el administrador destinó parte de los recursos del señorío a hacer reparaciones que se consideraron imprescindibles.

7. LEVANTAMIENTO DE PLANOS

Hemos realizado el levantamiento de planos teniendo como única base de partida una imagen de una supuesta planta esquemática del castillo, cedida por el técnico municipal en un CD con un amplio reportaje fotográfico del castillo.

Con esta planta hemos podido una vez en el castillo, referenciar de forma más clara cada elemento del castillo, y poder atribuir cada lienzo de mampuestos a la construcción a la que pertenecía.

En la primera visita realizada, hicimos una toma de datos general de la planta, tomando dimensiones de las construcciones, espesores de muros y realizando un croquis in situ de la planta. En las visitas posteriores he ido haciendo los croquis de los alzados del castillo, así como los alzados del torreón, marcando en ellos de forma esquemática los huecos de las agujas, las grietas existentes y ciertos elementos singulares.

Posteriormente he procedido a realizar la puesta a escala de los mismos, hay que destacar que la localización del castillo, no facilitaba mucho la labor de toma de cotas, especialmente en los alzados generales este y oeste.

Tras realizar todo el estudio gráfico, he conseguido los siguientes planos:

  - PLANO DE EMPLAZAMIENTO

  - PLANTA GENERAL ESTADO ACTUAL

  - PLANTA GENERAL, POSIBLE RECINTO

  - PLANTA GENERAL, POSIBLES ZONAS

  - PLANTA GENERAL, POSIBLES ZONAS ANTERIORES

  - ALZADO GENERAL ESTE

  - ALZADO GENERAL OESTE

  - SECCIÓN TRANSVERSAL A-A’

  - SECCIÓN LONGITUDINAL B-B’

  - ALZADO NORTE DEL TORREÓN

  - ALZADO SUR DEL TORREÓN

  - ALZADO ESTE DEL TORREÓN

  - ALZADO OESTE DEL TORREÓN

  - PLANTA DEL TORREÓN

  - TORRE SUR

  - PATOLOGIAS ALZADO ESTE

  - PATOLOGIAS ALZADO OESTE

  - PATOLOGIAS ALZADOS SUR Y NORTE

  - PATOLOGIAS TORRE SUR

  - MATERIALES SECCION B-B’

  - MATERIALES SECCION A-A’

  - ALZADOS INTERVENIDOS, ÚLTIMA VISITA

PLANTA ESQUEMÁTICA DE PARTIDA, ÚNICAMENTE POSEÍA ESTA IMAGEN COMO REFERENCIA.

CROQUIS

PLANOS

8. LA CONSTRUCCIÓN.

8.1 INTRODUCCIÓN

Vamos a analizar la técnica constructiva utilizada en la ejecución de la construcción objeto de estudio. En primer lugar vamos a realizar un repaso de los conceptos fundamentales, para poder entender e interpretar posteriormente, con una mayor facilidad los elementos descritos. Será un repaso sobre las técnicas de las cuales se han encontrado restos, ya no sólo en nuestra edificación, sino a lo largo de toda la geografía.

8.2 EL TAPIAL

ORIGEN:

La mayoría de las construcciones musulmanas de la península han sido realizadas mediante la técnica del Tapial, hecho que nos hace pensar que el  tapial es original de los musulmanes.

“Sería muy difícil determinar el origen y la antigüedad del uso de la técnica del tapial, ya que al tratarse de una construcción con tierra puede ser tan antigua como el propio arte de construir. Sí conocemos su uso por los romanos, los cuales incluso dejaron constancia escrita a través de tratados, siendo el más conocido la Historia Natural de Plinio249 tanto por la referencia a estas construcciones como por la referencia geográfica250 ya que nos dice “en España se veían torres y atalayas hechas de tierras, de remotísima antigüedad”. No obstante, los romanos aunque valoraron y utilizaron esta técnica, no la asimilaron como suya, dando preferencia a otras técnicas constructivas.

También existen testimonios del conocimiento y uso de esta técnica en el mundo árabe por medio del libro Los prolegómenos de Ibn Jaldun251, en donde podemos leer lo siguiente en referencia a la construcción con tierra:”

“Se sirve para esta construcción de dos tablas, cuya longitud

y anchura varían según los usos locales; pero sus

dimensiones son, en general, de cuatro varas por dos. Se

colocan estas tablas (a lo largo) en los cimientos (ya

abiertos) observando el espacio que debe separar entre

ambas, conforme a la anchura que el maestro ha juzgado

conveniente dar a dichos cimientos (...) y se vierte allí una

mezcla de tierra y cal que se apisona enseguida con pisones

hechos a propósito para este fin.”

El estudio etimológico de la palabra tapia, crea cierto ambiente de duda ya que encontramos varias tesis propuestas por un lado por Joan Corominas, afirma que la palabra “tapia” está propagada desde España al árabe y al turco. Por otro lado, la tesisi del investigador francés André Bazzana, el cual dice:

“L’origine du terme est bien claire: tapil –ou tabia- est la

transcription hispanique directe du mot tâbiya, ettesté au

Maghreb al-Aqsa et qui transparaît sou la forme de toub en

Ifriqiya; c’est le même mot qui, en pays occitan –tapiadésigne

une même réalité, qui concerne moins le matériau

luimême que sa technique de mise en oeuvre.”

Estas dos tesis presentadas, conviven con la de Roger Mimó, quien cree que lo más lógico y probable es que tanto los íberos como los bereberes aprendieron esta técnica de los fenicios.

Llegamos a la conclusión de que esta técnica que permaneció de forma marginal en la península hasta el siglo VIII, ha sido la base de las construcciones musulmanas, siendo éstos los que tras el paso del tiempo y con la experiencia propia, fueron evolucionando el sistema.

CONCEPTOS:

Tapia: 	“Cada uno de los trozos de pared que de una sola vez se hacen con tierra amasada y apisonada en una horma.”

“Esta misma tierra amasada y apisonada.”

“Pared formada de tapias”.

Tapial: “Molde de dos tableros paralelos en que se forman las tapias.”

“Trozo de pared que se hace con tierra amasada.”

“Pared formada de esta manera”.

Así pues, podemos decir que el tapial es una “técnica tradicional de ejecución de fábricas caracterizada por conformar el material en el mismo lugar en el que estará en servicio. El material, generalmente tierra, se conforma por apisonado dentro de un molde que se apoya sobre el mismo muro que se está ejecutando que sirve, a su vez, como único soporte de las actividades de montaje del encofrado, moldeo, desencofrado y traslado del molde hacia la siguiente posición de servicio.

Como cualquier otra técnica debe establecer un compromiso entre las necesidades de su ejecución y las exigencias a que deberá hacer frente el muro construido con ella. Así, como cualquier fábrica, deberá levantarse por hiladas horizontales, contrapear sus juntas, cuidar el aparejo en las esquinas, etc., pero tendrá, además, que ajustarse a unos requisitos de puesta en obra muy exigentes a causa de las limitaciones en la movilidad y seguridad de los operarios que la ejecutan debidas a la escasa superficie de soporte que ofrece el propio muro que se está construyendo.”

Como técnica tradicional, depurada con el tiempo, cabe suponer que ese compromiso se habrá adquirido minimizando el número de operaciones, de gestos y de elementos precisos para ejecutar las fábricas, sin que por ello se haga menoscabo de las calidades del muro construido. Las dimensiones de los tapiales, sus proporciones, el número óptimo de aros o cárceles precisos para afirmarlos, la conformación de los tapiales, sus movimientos sobre el muro, los giros y encuentros y las propias trazas de los muros, son cuestiones todas ellas relacionadas con la racionalización del tapial tradicional y su influencia en la fábrica construida.

ELEMENTOS DE UN TAPIAL:

Existe una variedad de tapiales, aunque todos se fundamentan en las mismas bases, es decir, todos tiene la misma estructura principal, formada, según describe Juan de Villanueva en su famoso libro Arte de Albañilería, por los siguientes elementos:

  - Los tapiales

  - Las agujas

  - Los costales

  - El cajón

  - El pistón.

Partes de un tapial según Juan de Villanueva.    Partes de un tapial según Juan de Villanueva.

Los aspectos que dan opción a la diversidad de tapiales van desde el tamaño (alturas, espesores y longitudes), hasta ciertas piezas de composición del encofrado que pueden variar en su forma o ubicación dentro de la estructura del mismo. Podemos ver a continuación un esquema tipo, donde se indican los elementos más característicos.

Esquema de un tapial.

DEFICINICIONES:

Agujas: Pieza longitudinal que se dispone en la parte inferior del tapial, atravesándolo en todo su ancho, y sobresaliendo para poder sujetar los costales y apoyar el tapial (tableros laterales). Pueden ser de distintos materiales (madera o hierro). Las de madera suelen tener sección rectangular de 7x2cm, mientras que las metálicas son redondas con un diámetro aproximado de 2cm y separadas unos 10cm entre sí.

Barzón: Barrote o listón de madera dispuesto verticalmente sobre el extremo interior del tapial y en ambos lados, con objeto de sujetar los esfuerzos realizados por la frontera, fruto de la presión de las tierras y su aprisionado.

Cajón: Conjunto formado por dos tapiales y sus fronteras. Estas últimas no son necesarias, pues puede formarse el cajón delimitándolo lateralmente por otra porción de tapia. En él se vierten las tongadas de tierra y piedras. En la fotografía anterior, podemos apreciar las marcas de estas tongadas.

Cárceles: Conjunto a modo de marco formado por dos costales y dos agujas. La aguja superior se suele sustituir por un codal y la correspondiente lía que le da presión.

Codales: Barrotes de madera que se disponen en la parte superior del tapial para evitar el desplome al interior de los tableros. Se van retirando a medida que ascienden las tongadas ejecutadas, sirviendo también de escantillón o galga para determinar el mantenimiento del espesor o la formación de una pendiente que nos vaya disminuyendo dicho espesor.

Costales: Barrotes o listones de madera situados verticalmente sobre las agujas y sujetos en la parte superior por la lía o por la aguja superior. Tienen la función de sujetar los tableros de la tapia para que no se reviente por el empuje de las tongadas.

.

Croquis costales tipo 1.					Croquis costales tipo 2.

Cuñas: Elemento de madera que sirve para ajustar y fijar los costales a las agujas, garantizando la presión e inmovilidad del tablero inferior del tapial sobre la tapia inferior.

Clavos: Pequeños trozos de ramas y pequeñas cuñas que se clavan entre las agujas y sus cuñas para obtener un ajuste más exacto y más firme.

Frontera: Tablero lateral que se coloca apoyado contra los barzones en el extremo del tapial, determinando así su longitud. Está formado por un número de tablas en número suficiente para llegar a cubrir la anchura de la tapia, dispuestas verticalmente.

Gárgol: Ranura o canal que se forma en la cara interior del tapial por duplicar el barzón, dejando entre estos listones un espacio por el que poder colocar la frontera a modo de guillotina.

Garrote: Pequeño trozo de madera que se utiliza para enrollar la lía, reduciendo así su longitud por lo que acerca los costales entre sí. Una vez enrollada se fija el garrote sobre un codal.

Lía: Soga de esparto machacado, tejida como trenza, que se dispone uniendo la parte superior de dos costales, para ejercer presión hacia el interior sobre el tapial hasta ajustarse con el codal.

Tapiales: Conjunto de tablas dispuestas horizontales y unidas entre sí por unos barrotes o listones verticales por la parte exterior. Se disponen a ambos lados de la tapia, sujetas por las cárceles y junto con las fronteras forman el cajón. Nos determinan la longitud de la horma o encofrado y nos dejan su huella tanto por el interior como por el exterior de la tapia.

TIPOS DE TAPIA:

La construcción de tapial, como ya hemos dicho anteriormente, es aquélla que utiliza encofrados o cajones de madera, para la hechura del muro, con un relleno que puede variar en su composición pero que siempre tiene la tierra como elemento fundamental. Este tipo de construcción es a su vez divisible en dos apartados:

1- De tierra apisonada o barro.
2- De mortero de cal y arena.

En ambos casos la mezcla puede recibir otros elementos como cantos rodados, mampuestos o paja. Las tierras del tapial deben ser arcillosas, grasas y húmedas.

La prueba tradicional de la idoneidad de la tierra consistía en comprimirla entre las manos haciendo con ella una pella.

Si la pella adquiría consistencia y no se desmoronaba al rodar, la tierra era buena La consistencia se aumentaba artificialmente mediante la adición de paja bien trillada.

Existe una infinidad de fórmulas y de posibilidades combinatorias de los elementos que integran el tapial).

El color es asimismo significativo en su composición. La misma elaboración del tapial se pone de manifiesto en su observación, sobre todo cuando pierde su composición externa, que es esencial. Así, se pueden conocer las tongadas o cavas que muestran cada vaciado en el interior del encofrado, lo cual deja una huella que es perceptible y mensurable. 

“El propio André Bazzana ha señalado al menos 3 clases distintas de tapiales:

Uno primordialmente de tierra, otro que llama de piedra y el que él denomina de “mortero”.

En las murallas de Granada se mencionan los siguientes: El tapial monolítico en el que hay una alta proporción en cal (en torno al 15 %), tiene un aspecto muy homogéneo y de gran consistencia; la tapia real presenta una alternancia de capas de cal y de tierra de un grosor aproximadamente igual, si bien en la parte inferior y en la superior del cajón se ve una tongada más gruesa de cal; el tapial calicastrado tiene una capa de cal en las partes exteriores, mientras que se adelgaza hacia el interior, formando un especie de corteza de 6 cm. a 8 cm. de grosor.”

Clasificación de los tapiales:

En función de los componentes o de la disposición de estos, el tapial puede adoptar diversas variantes, y que nosotros agrupamos en:

Tapial de tierra (ordinaria):

“El tapial de tierra suele tener 4 partes de arcilla por cada una de arena y otra de gravilla. Otra fórmula es 2 partes de arcilla, otra de arena y otra de tierra vegetal. La más modesta junta una parte de arcilla, otra de gravilla y dos de tierra vegetal. Estas fórmulas, de uso corriente entre los encofradores hasta fecha reciente, venían transmitidas como el resto de los saberes del oficio de fecha muy antigua. En la Edad Media no serían muy diferentes.

El tapial de tierra hubo de ser muy usado en la fortificación de las albacaras defensivas que poblaron abundantemente las tierras hispanas. La propia fragilidad del material determinó la desaparición de estas construcciones en cuanto se dejaron de reparar. 

La construcción de tapial de tierra es propia en núcleos humanos pobres en recursos pero ricos en mano de obra. Para que el tapial fuese efectivo había que pudrir la tierra, es decir, airearla desde el otoño y dejarla orearse durante 5 meses al menos, expuesta todo el invierno a las lluvias, para que desaparecieran los restos de materia orgánica.

Para darle mayor solidez a esta tierra, a la hora de usarla se le podía dar el calicastrado o humedecimiento con lechada de cal e incluso refuerzos de verdugadas de ladrillo en los bordes de las distintas tabiyyas (tabiyya real).

Otra variedad de tapial de más rápida construcción, pero menos resistente es el que emplea barro y paja machacada en lugar de tierra.

El mortero está compuesto fundamentalmente de tierra con una proporción variable de cal, desde su casi ausencia hasta una cantidad relativamente significativa que la endurece y lo asemeja al hormigón. El material se reparte de forma homogénea en el cajón.

Supone la forma más popular de la tapia, usada tanto en viviendas urbanas y rurales como en cercas. En este caso pueden arrancar directamente del terreno sin zócalo de piedra, aunque esa circunstancia será su mayor punto débil.

Cuando la tierra se mezcla, en toda su masa, con cal, da lugar a una tapia de tierra estabilizada llamada tapia real. Los dos términos: tapia común y tapia real son recogidos también como sendas unidades de medida por Fray Lorenzo de San Nicolás.” 

Tapial mejorado en su granulometría:

Realizado con mortero rico en cal, con abundante grava de mediano tamaño y gran dureza. El material se reparte igualmente de forma homogénea en el cajón. Normalmente es el usado en los aljibes, pero aquí con una variante técnica: sin cajones, realizando el encofrado en una sola vez para evitar las filtraciones de agua a través de los huecos de las agujas y las juntas. Es el más duro y complejo de los tapiales por la cantidad de cal y trabajo invertido en la preparación de la grava.

“El uso documentado de esta técnica en la construcción de fortificaciones en al-Andalus lo podremos retrotraer al siglo IX.

Ciertamente no esta demostrada hasta este momento una antigüedad de la fabrica de tapial anterior del siglo IX, por lo que debemos remitirnos a los datos que conocemos, que por supuesto pueden variar en el futuro según la investigación.

Las primeras obras realizadas en tapial corresponden todas ellas a una cronología muy similar y a los últimos años del gobierno de Mu¬ammad I. Nos estamos refiriendo a los casos de Badajoz, Calatayud y Daroca(21).

Tiene su antecedente en el opus caementicium romano. Existen en Roma ejemplos de tapias de argamasa desde el siglo III a.C., en las cuales se aprecian tanto las señales del encofrado como las tongadas de material. Palladio recoge en su libro I este tipo de fábrica, no apareciendo, como antes hemos indicado, la tapia de tierra.

Consiste en el empleo de un hormigón intencionalmente dosificado, las capas vertidas dentro del molde pueden ser del mismo material o ir alternándose, añadiendo o no grandes piedras (hormigón ciclópeo). La argamasa o el mortero deben tener una tierra, para permitir una buena compactación, la posible interrupción de la fábrica según un plano inclinado, así como un inmediato desencofrado. Aunque tradicionalmente se ha utilizado la cal como aglomerante, también sería posible usar otros.”


Tapial de cal y canto o calicanto:

Es aquella en la que se van incorporando piedras de gran tamaño sobre el encofrado, para posteriormente ir vertiendo la mezcla.

Estas piedras pueden variar de ripios de diverso tamaño (tapia de calicanto), a mampuestos ordenados (tapia valenciana). La presencia de estos mampuestos mejora la resistencia al impacto, por lo que suelen disponerse en la cara exterior y sólo se hace patente tras la erosión de la capa superficial.

“La piedra normalmente es la del terreno al exterior, el mortero queda liso ocultando los mampuestos pero, en caso de perder la capa exterior, el tapial muchas veces solo se distingue de la mampostería por la presencia de agujas.

El tapial más usado en fortificación medieval conservada hasta hoy es el de calicanto. Buenos maestros del calicanto fueron los romanos, los bizantinos y los beréberes.

La base de este calicanto es la cal y la arena a la que se añaden distintas proporciones de cerámica molida y cenizas de forja. La fórmula tradicional: de 5 a 7 partes de arena, una de tierra cocida y otra de cal.

Sin embargo, en las partes más expuestas al impacto de máquinas de asedio o zapa se reforzaba aumentando la proporción de cal y reduciendo la de arena. En la muralla almohade de Jaén se observa una gran proporción de cal en la mezcla de las 2 primeras tapias. Esta proporción se reducía un tanto en la tercera y el resto del muro contenía cal escasa y muchas piedras de gran tamaño.

Terminada la obra había que dejarla secar durante unos meses antes de que estuviese a punto de recibir un enlucido que se aplicaba normalmente en verano. Antes de enlucir se labraban acanaladuras en la superficie del muro para hacerla más rugosa, lo que facilitaría su cohesión con el enlucido. No conocemos el instrumento utilizado para practicar estas acanaladuras pero a juzgar por la disposición de líneas paralelas que estas presentan debió tener a veces forma de rastrillo y otras de simple punzón. Sus dientes penetraban hasta dos o tres centímetros de profundidad.”


Tapial calicostrada o de cal y costra:

Es aquella en la que previo al vertido de la mezcla se dispone de un mortero de cal sobre el interior del encofrado. Estas pelladas suelen tener una altura de dos tongadas aproximadamente, y son comprimidas hacia la tablazón en el compactado de la mezcla. Este tipo de tapia mejora el aspecto de su acabado, su dureza y su resistencia.

“Se fabrican extendiendo una capa de mortero en forma de cuña contra el tapial, previamente al vertido de la tierra, que se apisona dentro de la caja formada por la costra, al pisar el material el mortero se extiende aún más por debajo de la tierra. La costra se puede disponer en las dos caras de la tapia o sólo en una (la exterior). El mortero o argamasa, aunque se va aplicando coincidiendo con cada tongada de tierra o cada dos, queda unido formando una capa continúa por el exterior, mientras que si viéramos la tapia en sección apreciaríamos una sucesión de cuñas dispuestas verticalmente y trabadas con la tierra. La humedad del mortero ha de ser similar a la de la tierra. En el proceso de apisonado, tanto en el caso de una tapia calicastrada como en el de hormigón, se produce el flujo de una especie de lechada hacia el exterior, lo cual produce un acabado más fino y liso. La envergadura de la costra es muy variable según los casos. Cuando se trata de un muro con fines defensivos la capa exterior, fabricada con hormigón, puede tener gran espesor. Lo normal en muros domésticos en su parte más delgada. Se consideraba, y de hecho lo era, un tipo de tapia mucho más resistente y durable que el común de tierra.”

Tapia mejorada con cal en las juntas:

Es aquella en la que se dispone de cal molida sobre las juntas entre las distintas tapialadas, para mejorar la adherencia y evitar un punto conflictivo de durabilidad. Se le viene denominando tapia calicastrada.

Esta denominación de “tapia calicastrada” es debido  al corte producido por la presencia de cal entre ambas tapialadas, haciéndose visible únicamente una fina línea blanca. Conviene no confundir con la “tapia calicostrada”, la cual debe su nombre a disponer de un mortero superficial a modo de una costra de cal.

8.3. LA CIMENTACIÓN

Puesto que el elemento más significativo de nuestro castillo es el torreón central, y debido a que la cimentación que mejor podemos observar e identificar es la de dicha torre, vamos a centrarnos en la cimentación de la misma.

Las torres confían sus apoyos a cimentaciones superficiales en todos los casos. Además no suelen enterrar ni una porción de ésta, por lo que la podemos observar a primera vista. Tan sólo las que acumulan en su base tierras dispuestas posteriormente, que reducen parcialmente la visión del elemento constructivo. Si encontraban un apoyo directo sobre firme rocoso o similar, simplemente prolongaban sus muros y macizaban la base.

Bien pues, en nuestro torreón estamos ante el caso de que su ejecución fue realizada sobre un terreno rocoso, sobre el cual se realizaron unas zapatas para nivelar el terreno y ejecutar sobre las mismas unos zócalos que darían paso a los muros del torreón.

Las zapatas fueron ejecutadas, como hemos dicho, para regularizar el zócalo allí donde el desnivel de la roca era muy marcado. Se realizaron con bloque más o menos trabajados de tamaño medio y grande trabados con mortero de cal. Sobresale unos 15cm del plano del paramento del zócalo. Estas zapatas corresponden a la primera fase constructiva del torreón.

Sobre dicha zapata, nace un zócalo, realizado mediante una plataforma de mortero de cal y bloques contenida por un paramento de tapial de mortero de cal y bloques. La altura máxima de la caja es de unos 75cm, aunque varía dependiendo del afloramiento rocoso que nivela.

8.4. LOS MUROS

Vamos a realizar una descripción constructiva de los muros del castillo, claramente los muros más relevantes son los del torreón principal, ya que son sobre los que se pueden apreciar las características principales de la construcción propia de la época.

Muro norte del torreón:

En el muro norte del torreón podemos diferenciar entre 2 tramos, un primer tramo de muro realizado con tapial de mampostería, piedras y cal, con un espesor medio de 1.25m y que se levanta sobre un zócalo (descrito anteriormente). Presenta agujales rectangulares de 10x4 cm aproximadamente. La longitud de las cajas de tapial es la de la pared del Torreón, aproximadamente 7.70m y su altura es variable: 1ª caja 70cm, 2ª caja 75cm, 3ª caja 80cm, 4ª caja 75cm. No conserva más cajas de este tipo, ya que a partir de este punto el muro es de otra composición. Esto posiblemente fuera debido a que se llevó a cabo una reconstrucción en época posterior. Este tramo del muro presenta una serie de grietas verticales. El segundo tramo de muro, está realizado mediante un doble paramento de mampostería trabajada con mortero de cal y grava, relleno mediante bloques y mortero de cal y grava. Al tratarse de una reforma sobre el primer tramo de muro, se debió levantar mediante el sistema de andamios volados, lo que obligaba a regularizar las hiladas para la colocación de los mechinales, dando una falsa imagen de tapial. Se conservan cuatro hiladas completas y el arranque de la quinta. Todo parece indicar que debió haber una sexta antes de iniciar el coronamiento del torreón. Se trata como se ha dicho de una reparación de la pared norte del Torreón, datada en época medieval cristiana por la estratigrafía relativa. Presenta una gran grieta vertical en la mitad este, la cual atraviesa todo el paramento, así como una gran grieta vertical en el centro del paramento que ya fue reparada en época medieval, debido a los restos de mortero. Del ángulo NO, no queda prácticamente nada. Interiormente se aprecian dos líneas de mortero semejante al usado en las reparaciones, marcando sendos niveles de forjados, así como los posibles huecos de empotramiento de las cabezas de las viguetas de madera.

Muro oeste del torreón:

Muro semejante en técnica y dimensiones al tramo 1 del muro norte, con el que traba en el ángulo NO. Presenta como él un zócalo en toda su extensión. Como en el caso anterior, la caja tapial abarca toda la extensión del muro, aunque las alturas son variables. La zapata tiene una altura máxima de 64cm y el zócalo de 134cm, ya que tiene una hilada de losas de regularización para levantar la primera caja del muro de tapial. Las cajas tiene las siguientes alturas: 1ª caja 83cm, 2ª caja 75cm, 3ª caja 86cm y 4ªcaja 83cm. Presenta importantes pérdidas en el zócalo y una importante reparación en el centro de las dos primeras cajas, realizada en época medieval cristiana.

Muro este del torreón:

Muro semejante en técnica y dimensiones al tramo 1 del muro norte, con el que traba en el ángulo NE. Presenta como él un zócalo en toda su extensión. Como en el caso anterior, la caja de tapial abarca toda la extensión del muro, aunque las alturas son variables. La zapata tiene una altura de máxima de 1.24m y el zócalo 0.90m, las dimensiones de las cajas son: 1ª caja 93cm, 2ª caja 93cm, 3ª caja 89cm y 4ª caja 86cm.

Presenta una serie de elementos de gran interés en su paramento exterior. En su mitad sur encontramos los restos de la primera puerta de entrada al torreón, sin elemento de acceso directo a ella apreciable, ya que queda a más de tres metros y medio del suelo. Sin embargo, a 81 cm se aprecia un hueco de 40x40cm que parece que puede interpretarse como el lugar donde se encajaba una cabeza de jácena sobre la que podría descansar una viga que iría de ella al muro construido al final de la rampa, sobre la roca, salvando una distancia de 90cm. Actualmente no se conserva señal alguna de la puerta.

Si es verdad que en la parte central del paramento hay un hueco de unos 2m con una fuerte erosión en la parte inferior producida por la escorrentía. Posiblemente en este hueco existiera una puerta de acceso al torreón, lo cual haría mucho más fuerte la hipótesis sobre la existencia de la rampa de acceso.

Muro sur del torreón:

Este muro es completamente distinto a los vistos hasta ahora, ya que está construido con una técnica bien diferente. Se trata de un muro de tapial de tierra, con algo de gravas y cerámica, con una mayor componente de cal en el borde. Conserva cinco cajas completas y el inicio de la sexta. Como en los otros tapiales vistos, cada caja abraca toda la longitud del muro, mientras que las alturas pueden variar: 1ª caja 80cm que incluye una capa de bloques de tamaño medio de 20cm, 2ª caja de 78cm, 3ª caja de 83cm, 4ª caja de 82cm y 5ª caja de 83cm. Este muro, con un espesor de 159cm, solo conserva su cara sur, mientras que la norte se ha perdido en casi toda su totalidad. Se levanta sobre un zócalo de bloques y mortero de cal de una altura de unos 60cm y con una anchura de 2.10m.  La mitad este de dicho muro está perdida, únicamente que en pie la quina de traba del muro este y el sur, posiblemente la perdida de dicho muro fuera debida una posible puerta de acceso al torreón, sería la segunda puerta, o simplemente puede ser debido a que haya causado ruina sin más y haya desaparecido, cosa que desgraciadamente desconocemos. El caso es que esté gran hueco que existe actualmente en este muro, es el que nos permite acceder al interior del torreón.

Muros de la torre sur:

Presenta 4 muros de similares características, en este caso no podemos distinguir claramente la existencia de algún tipo de zócalo o de zapata en los norte  y oeste, ya que el plano vertical de los muros no nos muestra un cambio claro de textura en el paramento, hay que destacar que en la muro este y en el ángulo SE, existen indicios de existencia de un pequeño zócalo ya que los mampuestos son de tamaño mayor que el resto, el zócalo está en muy mal estado de conservación, lleno de huecos, pero que por otro lado no es relativamente importante ya que al estar adaptada la torre sobre roca natural, queda la construcción bastante asentada. En estos 2 lados de la torre (este y sur) podemos diferenciar 2 tipos de tapial, el primer tipo del que quedan 2 hiladas está realizado con tapial de mampostería, piedras y cal, La longitud de las cajas de tapial es la de la pared y la altura de las cajas es variable. En el lado sur, posiblemente debido a la acción de la naturaleza este tramo se conserva mucho peor que el este. La última hilada está realizada mediante un doble paramento de mampostería trabajada con mortero de cal y grava, relleno mediante bloques y mortero de cal y grava, se puede comprobar que los muros son de gran espesor, aproximadamente 1.20m.

El muro norte y el oeste al conservarse únicamente una altura variable de 1 a 1.3m, la única hilada que se puede ver es del mismo tipo de tapial que la ultima hilada de los otros 2 muros, siendo el espesor de estos 30cm aproximadamente inferior al de los otros. Hay que destacar que existe un tramo del muro norte abierto por el cual se accede al pequeño recinto de la torre, suponemos que sería el lugar donde se encontraría la puerta de acceso a la torre. En el muro sur también hay una apertura en el muro, pero esta desconocemos de que se podría tratar, posiblemente fuera una aspillera, que con el paso del tiempo ha aumentado de tamaño.

Muros de murallas:

El castillo está rodeado por 2 murallas, una, la oeste, claramente diferenciada, mientras que la otra quedan muy pocos restos y es difícil distinguir su recorrido. De la muralla oeste podemos decir que se trata de un paramento continuo de unos 50 – 55cm de espesor, que va variando en altura, entre los 30 y 170cm aproximadamente, a lo largo del mismo se pueden observar ciertos agujeros en los que habían posibles apilleras para poder defender el castillo.  De la muralla este poco podemos decir, el tipo de muro aparentemente es el mimo y también existen huecos de posibles aspilleras, los restos de muros que quedan comparados con los de la muralla oeste, son insignificantes, ya que el muro no sobrepasa los 35-40cm del suelo.

Muralla sur:

Muro de gran espesor, 1.3m, que une la torre sur, en su ángulo NE con la muralla este anteriormente descrita. Se trata de un muro formado por mortero de cal y bloques, del cual no quedan restos de hiladas ni marcas de agujas ya que su estado de consevación es muy malo.

9. CONCLUSIONES

| NOMBRE DE LA CONTRUCCIÓN | “EL CASTELLET” |
| --- | --- |
| MUNICIPIO | TURÍS |
| COMARCA | RIBERA ALTA |
| PROVÍNCIA | VALÉNCIA |
| ESTADO ACTUAL | RUINA |
| ALTITUD | 342 MSNM |
| ORIGEN | ISLÁMICO |
| EVOLUCION HISTÓRICA | COMUNIDAD MUSULMANA COMUNIDAD CRISTIANA COMUNIDAD MUDÉJAR |
| Nº DE TORRES EN PIE | 2, TORREÓN Y SUR |
| Nº TORRES TOTALES | 4, TORREÓN, SUR, NE Y NO |
| MURALLAS | ESTE Y OESTE |
| TIPO DE TERRENO | ROCA NATURAL |
| TIPOS DE MUROS | MAMPOSTERIA Y TAPIAL |
| TIPOS DE TAPIAL | TAPIA VALENCIANA TAPIA DE MAMPOSTERIA, MORTERO Y CAL TAPIA DE TIERRA |
| ESPESOR DE MUROS | MURALLAS 50 – 60CM MUROS TORREÓN TAPIA MAMPOSTERIA 140CM TAPIA ARENA 160CM MUROS TORRE SUR ESTE Y SUR 120CM NORTE Y OESTE 90CM |
| CIMENTACIÓN | ZAPARA BAJO MURO PARA NIVELAR LA BASE DE LA TORRE DEBIDO A LOS DESNIVLES OCASIONADOS POR LA ROCA NATURAL Y RELLENO DE LA BASE. |
| ZÓCALO | MORTERO DE CAL Y BLOQUES, DE 80CM |
| POSIBLES CONSTRUCCIONES | BARCBACANA, CELOQUÍA, ZAGÜIYA |
| ESTUDIOS REALIZADOS ANTERIORES | ESTUDIO ARQUEOLÓGICO |
| PROYECTOS PROGRAMADOS | CONSOLIDACIÓN PARCIAL DEL TORREÓN |
| PLANOS EXISTENTES | PLANTA CON CURVAS DE NIVEL FICHA CATASTRAL |
| PERSONA DE CONTACTO ADMINISTRACION PÚBLICA DE TURIS | ENRIQUE BALLESTER |

VALORACIÓN PERSONAL:

Cuando uno se embarca en un proyecto de investigación del patrimonio arquitectónico histórico de la provincia en la que reside, siempre siente un plus de atracción por conocer que habrá más allá de esos lienzos de mampuestos de color cálido dispuesto en lugares entrañables.

Siente atracción por conocer como habrán llegado hasta aquel lugar los materiales y los pobladores, porque ha sido elegido ese lugar y no otro cercano y de similares características, quién construyó dichos lienzos, que métodos constructivos empleó, como ha ido evolucionando la fortificación a lo largo de la historia, quién ha habitado la fortificación a lo largo de la misma; cuestiones como estas son las que me he preguntado a lo largo de todo mi estudio. He conseguido resolver muchas de ellas, pero debido a la falta de información, sobretodo de siglos anteriores, muchas cuestiones han quedado en el aire.

He hecho suposiciones de cómo podía ser la forma original del castillo, la cual cosa me ha llevado a entender el porqué de cada edificación y su relación con las demás. He consultado bibliografía muy interesante, como el libro editado por la Universidad de Valencia, sobre la población de Turís. He descubierto muchas cosas que desconocía ya no solo de la comarca de la Ribera Alta y su término de Turís, sino entorno a Balensinya en general. He realizado un levantamiento de planos del estado actual de una fortificación, de la cual únicamente tenía como dato de partida una planta de distribución esquemática realizada sobre un mapa de curvas de nivel.

Por todas las cuestiones comentadas anteriormente, y por muchas más, pienso que de verdad, este tipo de estudios te aportan una tormenta de información sobre el patrimonio histórico de la comunidad, pero de una forma muy fácil de digerir, sintiéndote en todo momento, responsable de unos trabajos que podrán ser utilizados posteriormente por otros.

10. BIBLIOGRAFÍA

- http://www.castillospedia.com/cas5

- ALMARCHE, F. (1918). La antigua civilización ibérica del reino de valencia, Valéncia.

- BONET, H. (2005). El tossal de Sant miquel de Lliria. La antiga Edeta y su territorio, Valéncia.

- BONET, H i MATA,C. (1991)Las fortificaciones ibéricas en la zona central del país valenciano, Simposi interncacional de arquologia ibérica (manresa, 1990), Manresa, 11-35.

- BONET, H i MATA,C. (2001) Organización del territorio y poblamiento en el pais valenciano entre los siglos VII al II aC, entre celtas e Iberos. Las poblaciones prehistóricas de las galias e Hispania.

- BONET, H i MATA,C. (2002) el final del mundo iberico en torno a valencia, en J.L. Jiménez Salvador y A. Ribera coords. Valencia y las primeras ciudades romanas de Hispania.

- Corchado y soriano, m. (1969) Estudio sobre vías romanas entre el Tajo y el Guadalquivir.

- DIES, E. (1986) Las torres ibéricas de vigilancia y señales en el norte de la edetania, Tesis de licenciatura, Universitat de Valencia.

- ENGUIX, R. (1980) La edad de Bronce en nuestra historia, tomo I.

- FERNANDEZ. J I MARTÍNEZ VALLE, R. (1989) El yacimiento del Paleolítico medio de San Luis (Buñol, Valencia).

- GIL-MASCARELL, M (1971). Yacimientos ibericos en la región Valenciana: Estudio del poblamiento. Tesis Doctoral. Facultad de Filosofía y letras. Universidad de Valencia.

- GIL-MASCARELL, M (1971-1972).Informes preliminares de las excavaciones realizadas en el poblado ibérico de la Caréncia (Turís, Valéncia).

- GIL-MASCARELL, M (1975). Resumen de las excavacione realizadas en el poblado ibérico de la Caréncia, Turís, Valéncia.

- HERRERO Y MORAL, E. (1980). História de Requena, Valencia.

- JIMÉNEZ, J.L. (2004)Les ciutats romanes de Castelló y València.

- MARTÍNEZ ALOY. (1913). Arqueoligía Valenciana en 1912, Almanaque de las provincias, Valencia.

- MARTÍNEZ ORTIZ, J. (1967) La carencia. Almanaque de las provincias para 1967.

- MEDARD, J. (1988) Cambios en el modelo de población de época ibérica a época romana en la Hoya de Buñol- Chiva, Revista de estudios comarcales Hoya de Buñol-Chiva.

- PINGARRÓN, E. (1981). Estructuras de poblamiento rural romano entre los ríos Magro y Paláncia, Tesis de Licenciatura, Univesidad de Valencia.

- TARRADELL, M. (1965) . Prehistória y antiguitat, en História del País Valencia.

- TARRADELL, M. (1988). História del País Valencia.

- TRAMOYERES, R. (1907). Las fábulas de turis, las provincias, Valéncia.

- AL – ISIDRI, Los caminos de Al-andalus en el siglo XII, ed. Por Jassim Abid Mizal, 1989.

- ATIENZA PEÑARROCHA, A. El señorío de Chiva bajo la casa de los Entenza: las cartas pueblas, revista de estudios comarcales hoya de buñol-chiva, 1988.

- GUINOT RODRIUEZ, E. Cartes de Poblament medievals valencianes, Valencia, Servei de publicacions de la presidencia.

- FURIÓ, A. y APARISI, J. “Castells, Torres y Fortificacións en la Ribera del Xuquer”. Valencia 2002

- GARIN Y ORTIZ DE TARANCO, F. “Catálogo Monumental de la Provincia de Valencia”. Caja de Ahorros de Valencia. Valencia, 1986

- LOPEZ ELUM, P. “Los castillos valencianos en el Edad Media” (2 tomos). Valencia 2002

- SEIJO ALONSO, F. “Castillos del País Valenciano”. Ediciones Alicante.

- Alicante 197

- V.V.A.A. ”Aula de Humanidades y Ciencias Valencianas. Serie histórica

- nº 25. Castillos de la Comunidad Valenciana”. Real Academia de

- Cultura. Valencia, 2003

- V.V.A.A. “Guía de Arquitectura de la Provincia de Valencia”. Edita el

COACV. Valencia 2002

- V.V.A.A. “Catálogo de monumentos y conjuntos de la Comunidad

Valenciana” (2 tomos). Servicio de Patrimonio Arquitectónico de la

Consellería de Cultura. Valencia, 1983

UNIVERSITAT DE VALENCIA: FACULTAT DE GEOGRAFIA E HISTORIA, “Turis: Geografia, Historia i Art”

Plano general de localización del municipio de Turis en la provincia de Valencia.

Plano de ubicación de la comarca de la Ribera Alta dentro en la Comunidad Valenciana.

Plano de ubicación del termino municipal de Turis dentro de la comarca de la Ribera Alta.

Plano de ubicación del castellet de turis (punto rojo) respecto al municipio.

http://www.turis.es/content/localitzacio-del-terme

http://usuarios.multimania.es/vicolm/ralta.htm

http://www.tarraconensis.com/cv/valenciacv.html

http://www.turis.es/content/localitzacio-del-terme

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo  y  http://www.aemet.es

Rey islámico que reinó tras la muerte de su padre el emir HIsam I, según su nombre se esperaba de él que fuera un árbitro, incorrupto e indomable. Vallvé, Joaquin. LA PRIMERA ÉPOCA DEL REINADO DEL AL-HAKAM I. anaquel de estudios árabes. 2001. http://revistas.ucm.es/fll/11303964/articulos/ANQE0101110769A.PDF

son las personas pertenecientes a un conjunto de etnias autóctonas del Magreb, al oeste del valle del Nilo.

FACULTAD GEOGRAFIA E HISTORIA, UNIV. VALENCIA. Turís: Geografía, Història, Art. Pag 137

husun: refugios en altura

FACULTAD GEOGRAFIA E HISTORIA, UNIV. VALENCIA. Turís: Geografía, Història, Art. Pag 138

oratorio privado, rábita o zagüiya

Informe arqueológico sobre el torreón del castellet de Turís.

obra sólida que se ubica en la parte alta de una muralla, de una torre o de cualquier otra fortificación y que sobresale de ésta por su parte exterior; empleada, durante un asedio o asalto, como un lugar seguro desde el cual sus defensores pueden mirar y atacar al enemigo.

pasillo estrecho situado sobre una muralla, protegido al exterior por un parapeto almenado, que permitía tanto hacer la ronda a los centinelas, como la distribución de defensores.

http://es.wikipedia.org/wiki/Magro, apartado de notas históricas

Aldeas, pueblos.

Las cuatro qurá son Turis (que se mantuvo como aldea), Cortixeiles (hoy una pedanía), Fondos (hoy una alquería) y Serra (desaparecida, probabiemenie situada en las cercanías del castillo).

FACULTAD GEOGRAFIA E HISTORIA, UNIV. VALENCIA. Turís: Geografía, Història, Art. Pag 138

FACULTAD GEOGRAFIA E HISTORIA, UNIV. VALENCIA. Turís: Geografía, Història, Art. Pag 139

Este castillo fue identificado con la todavía hoy desconocida al-qala (Roman, 1987,219), importante fortaleza nombrada en la crónica del cid y delante de la cual tuvo lugar una gran batalla.

FACULTAD GEOGRAFIA E HISTORIA, UNIV. VALENCIA. Turís: Geografía, Història, Art. Pag 141-142

FACULTAD GEOGRAFIA E HISTORIA, UNIV. VALENCIA. Turís: Geografía, Història, Art. Pag 161

FACULTAD GEOGRAFIA E HISTORIA, UNIV. VALENCIA. Turís: Geografía, Història, Art. Pag 165-166

Información facilitada por el excelentísimo ayuntamiento de Turís.

http://tucomarca.wordpress.com/2009/12/31/la-alcaldesa-de-turis-firma-con-el-ministerio-de-fomento-un-convenio-para-intervenir-arqueologicamente-en-el-castellet/#more-2490

http://www.webislam.com/?idt=14379

La celoquia está formada por el reducto central, normalmente la parte más alta del recinto del castillo, en donde estaban las dependencias más típicas de él como son : los aljibes, la zona de viviendas, y la Torre del Homenaje. Algunas torres de homenaje reciben el nombre de torre de Celoquia. También es el lugar de residencia del alcalde del castillo

Una poterna es una puerta secundaria, particularmente en una fortificación como en una muralla o en los muros de un castillo. Normalmente se localizan en lugares disimulados u ocultos, permitiendo a los ocupantes del recinto interior salir o entrar sin llamar la atención ni ser vistos.

Una aspillera  es una abertura vertical, fina y profunda, practicada en algunos muros o murallas defensivas, así como en las torres de los castillos o incluso en algunas almenas, permitiendo disparar flechas con arcos o bien con ballestas.

Informe arqueológico sobre el torreón del Castellet, paginas 3, 4 y 5.

Pablo Rodriguez Navarro en su tesis doctoral: torres árabes entorno a Balansiya. PAG 216

Joan Corominas (1905-1997) fue un filólogo y etimólogo español, autor del Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico

COROMINAS, Joan y PASCUAL, J. A., Diccionario crítico y etimológico Castellano e Hispano, Madrid, Gredos, s.d., p. 410, definición de “tapia”, citado en LÓPEZ MARTÍNEZ, Francisco Javier, “Tapias y tapiales”, en Loggia. Arquitectura & Restauración, n. 8, Valencia, Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, 1996, p. 88.

Dr. André Bazzana, hispanista insigne, una de las figuras más relevantes de la arqueología medieval española desde hace mas de 30 años.

BAZZANA, André, “La construction en terre dans Al-Andalus: Le tabiya”, Actas de la 7ª conferencia internacional sobre el estudio y conservación de la arquitectura de tierra, Silves, Portugal, 1993, p. 77, citado en LÓPEZ MARTÍNEZ, Francisco Javier, “Tapias y tapiales”, en Loggia. Arquitectura & Restauración, n. 8, Valencia, Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, 1996, p. 88.

MIMÓ, Roger, Escritor especializado en la arquitectura tradicional de tierra cruda en los valles presaháricos, Roger Mimó es originario de Sabadell, donde nació en 1962, y vive en Marruecos desde 1989.Fortalezas de barro en el sur de Marruecos, Madrid, Compañía Literaria, 1996.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua, versión online.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua, versión online.

http://www.arqueologiamedieval.com/articulos/82/materiales-y-tecnicas-constructivas-en-la-arquitectura-andalusi

VILLANUEVA, Juan de, Arte de Albañilería, Madrid, 1827, edición facsímil de ediciones Velázquez, 1977, Lam III, Fol. 25.

Op. cit., Lam III, Fol. 27.

Rodríguez Navarro, Pablo. Esquema de un tapial indicando los elementos característicos del mismo, 2007.

DEFINICIONES EXTRAIDAS DEL DOCUMENTO DE LA SIGUIENTE WEB, http://www.arqueologiamedieval.com/articulos/82/materiales-y-tecnicas-constructivas-en-la-arquitectura-andalusi

Dr. André Bazzana, hispanista insigne, una de las figuras más relevantes de la arqueología medieval española desde hace mas de 30 años.

http://www.arqueologiamedieval.com/articulos/82/materiales-y-tecnicas-constructivas-en-la-arquitectura-andalusi,  en el apartado 3.1.2 estudios generales.

Fray Lorenzo de San Nicolás, Lorenzo Martín en el siglo (Madrid, 1593 – id., 1679), fue un fraile de la Orden de Agustinos Recoletos y conocido arquitecto de la corte española durante el siglo XVII, cuya mayor relevancia radica en los tratados sobre arquitectura que publicó.

http://www.arqueologiamedieval.com/articulos/82/materiales-y-tecnicas-constructivas-en-la-arquitectura-andalusi, apartado 3.1.3.1 Tapial de tierra

http://www.arqueologiamedieval.com/articulos/82/materiales-y-tecnicas-constructivas-en-la-arquitectura-andalusi, apertado 3.1.3.2

http://www.arqueologiamedieval.com/articulos/82/materiales-y-tecnicas-constructivas-en-la-arquitectura-andalusi, apartado 3.1.3.3.

Rodríguez Navarro, Pablo. Tesis doctoral página 227.

http://www.arqueologiamedieval.com/articulos/82/materiales-y-tecnicas-constructivas-en-la-arquitectura-andalusi, apartado 3.1.3.4.

Rodríguez Navarro, Pablo. Tesis doctoral página 227 -228.