## Slide 1: Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración
Autora: Andrea Gilabert Martínez
(angimar8@etsid.upv.es)
Dirigido por: Juan Antonio García Manrique
Departamento de ingeniería mecánica y de los materiales - UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración

## Slide 2
Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración
Índice
Objetivos
Motivación y justificación
Ensayo de impacto
Técnica de ultrasonidos
Ensayo de compresión
Conclusiones
Pliego de condiciones
Presupuesto

## Slide 3
Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración
Objetivos

## Slide 4
Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración
Motivación y justificación
Aeronavegación
¿Por qué es tan importante la fibra de carbono en el mundo aeronáutico?

## Slide 5
Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración
Motivación y justificación

## Slide 6
Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración
Motivación y justificación
¿En qué consiste la reparación por reinyección?
Ventajas
  Ahorro de tiempo.
  Ahorro de dinero.
  Permite la reparación interna de la fibra.
  No afecta a la aerodinámica de la pieza.
Desventajas
  Reparación para daños “poco graves”.
  Es necesario conocer la geometría del daño.

## Slide 7
Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración
Ensayo de impacto

## Slide 8
Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración
Ensayo de impacto
Se han podido definir tres rangos:
  Daño no visible (0 a 9 Julios)
  Daño visible por cara trasera (10 a 15 Julios)
  Daño visible por ambas caras (16 Julios +)

## Slide 9
Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración
Técnica de ultrasonidos

## Slide 10
Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración
Técnica de ultrasonidos
Análisis de las placas impactadas

## Slide 11
Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración
Técnica de ultrasonidos
Resultados del análisis
Análisis placa LVI0303
Análisis placa LVI0501
Análisis placa LVI1002
Análisis placa LVI1503
Análisis placa LVI2001
Análisis placa LVI2502

## Slide 12
Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración
Ensayo de compresión
Tabla resultados compresión impacto de 5 Julios
Tabla resultados compresión impacto de 15 Julios
Tabla resultados compresión impacto de 25 Julios

## Slide 13
Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración
Conclusiones
Necesidad de ensayar varias probetas para sacar conclusiones válidas.
La reparación por reinyección sería posible en el rango de energía de entre 5 a 15 Julios.
Propuestas futuros TFG
  Reparación del cockpit mediante reinfiltración.

## Slide 14
Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración
Pliego de condiciones
Entornos de trabajo:
  Laboratorio de fabricación de materiales.
  Despacho del Instituto de Diseño y Fabricación.
Laboratorio de trabajo:
  Uso de agentes químicos
  Uso de equipos de trabajo
Despacho
  Fatiga física
  Fatiga ocular
  Fatiga mental

## Slide 15
Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración
Presupuesto
Los costes son muy próximos a la realidad.
Hipótesis: Estudiantes que realizan el proyecto.
  No incluimos gastos de luz y software.
Tenemos tres tablas distintas de presupuesto.
  Presupuesto general
  Presupuesto fabricación
  Presupuesto ensayos
Presupuesto total

## Slide 16
Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración
Presupuesto
Presupuesto fabricación

## Slide 17
Técnicas de ensayos no destructivos (NDT) aplicadas a la reparación de estructuras de UAVs civiles mediante re-infiltración
Presupuesto
Presupuesto ensayos
El precio del utillaje de compresión es en relación al uso.
El precio de los ensayos de impacto es en relación a cada uno de los ensayos realizados por la Universidad Carlos III de Madrid.
El precio del Escáner es el precio del equipo junto con los sensores y cuñas.